ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/      —XXXX

棉胎

wadding

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的起草规则起草。

本标准代替DB36/T 416—2014《集团购买棉胎》。

本标准与DB36/T 416—2014相比主要变化如下：

――修改了标准的适用范围（见第1章，2014年版第1章）；

――增加了规范性引用文件GB/T 13786（2017年版第2章）；

――增加了术语和定义（2017年版第3章）；

――修改了包边和网纱的技术要求（见第4章第1点表1，2014年版第3章表1）；

――删除了面纱和筋纱两个外观指标及备注（见第4章第1点表1，2014年版第3章表1）；

――增加了绗缝棉胎的外观质量指标检验要求（2017年版第4章第1点表1）；

――增加了铺棉、包边、尺寸允差、研磨率、网纱、棉花颜色级、重量允差、含杂率的试验方法（见 第5章，2014年版第4章）；

――修改了棉胎评级的判定结论（见第6章第3条第3点，2014年版第5章第3条第3点）。

本标准由江西省纺织标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：江西省纤维检验局、江西蔓惜家纺有限公司、南昌星月家用纺织品有限公司。

本标准主要起草人：宋小红、黄德伟、彭焕春、吴琼、周晨、涂海生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----DB36/T 416-2003、DB36/T 416-2007、DB36/T 416-2014。

棉胎

- 范围

本标准规定了棉胎的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存与运输等。

本标准适用于填充物以棉花（细绒棉）为原料，经过清花、梳棉、铺网、网纱、研磨、缝制等全部或部分工序制成的棉胎。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1103.1 棉花  第1部分：锯齿加工细绒棉

GB 1103.2 棉花  第2部分：皮辊加工细绒棉

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 6499 原棉含杂率试验方法

GB/T 8170 数字修约规则

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 20392 HVI棉纤维物理性能试验方法

GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明

GH/T 1020 梳棉胎

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

棉胎

棉花弹松铺开后经过研磨或网纱或绗缝包裹固定制成的供人们御寒保暖用的棉絮。

绗缝棉胎

棉花经过开松、除杂、梳理、铺棉、研磨并通过绗缝工艺将外层纺织物与之固定在一起的绗缝棉被的填充物。

- 网纱

用单根或多根纱线等距离均匀排列成横向、竖向、左右斜向任意两层或两层以上纱而制成。

- 短纤维含量

纤维长度在13mm及以下的短纤维含量占棉纤维总量的百分比。

- 杂质

混入棉胎中的非棉纤维物质的统称。

- 要求

  - 棉胎外观质量要求

应符合表1的规定。

- 棉胎外观质量指标

| 序号 | 项目 | 普通棉胎 | 绗缝棉胎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺棉 | 铺棉均匀平台，厚薄一致，手感无棉块 | 铺棉均匀平台，厚薄一致，手感无棉块，四角方正 |
| 2 | 包边 | 包边整齐，四面平直，四角方正，无缺花，不塌边，无断线 | - |
| 3 | 尺寸允差，% | -3 | -3 |
| 4 | 研磨率，% ≥ | 80 | - |
| 5 | 网纱 | 网纱分布均匀，每10cm长宽范围内不少于40根网线 | - |

  - 胎棉内在的质量

应符合表2的要求。

- 棉胎内在的质量

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 1 | 原料要求 | 感官要求 |  | 絮用棉纤维应符合GB 18383中的4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.3、4.2.4 |  |  |  |
|  |  | 棉花颜色级 |  | 31及以上 | 12及以上 | 22及以上 | 13及以上 |
|  |  | 含杂率，% ≤ |  | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
|  |  | 短纤维含量 | 棉纤维长度13mm（含13mm）以下的棉纤维含量 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 2 | 重量允差 |  |  | -3 |  |  |  |
| - 31及以上指11、21、31。 - 12及以上指11、21、31、12。 - 22及以上指11、21、31、41、12、22。 - 13及以上11、21、31、41、51、12、22、13。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 外观质量检测

    - 铺棉

将棉胎平铺至试验台，手感查看铺棉是否均匀平坦，厚薄一致，是否存在棉块。

    - 包边

将棉胎平铺至试验台，目测包边是否整齐，四边是否平直，四角是否方正，有无缺花及塌边情况，缝制包边的棉胎要检查有无断线。

    - 尺寸允差

将棉胎平铺至试验台，使其处于自然状态，在距长宽两端约15cm处及棉胎中央用分度值为1mm的钢卷尺垂直测量其尺寸，取长、宽各三次测量值的平均值，保留整数。尺寸偏差按公式（1）计算。

L=L0−L1L1×100	(1)

式中：

L——尺寸偏差，%；

L0——产品尺寸明示值，单位为毫米（mm）；

L1——产品尺寸实测值，单位为毫米（mm）。

    - 研磨率

将棉胎平铺至试验台，用钢尺在棉胎上随机固定出20cm×20cm的区域使用小钢尺测出脱纱（未呈颗粒状）部分的面积，按式（2）计算出研磨率。

S=S0−S1S0×100	(2)

式中：

S——研磨率，%；

S0——棉胎呗测定部分的表面积，单位为平方厘米（cm2）；

S1——被测定部分表面积中脱莎部分的总面积，单位平方厘米（cm2）。

    - 网纱

将棉胎平铺至试验台，用钢尺随机选择10cm×10cm的区域计算纱线根数。

  - 原料内在质量检测

      - 感官要求

感官要求按GB 18383中的5.1条规定进行。

      - 棉花颜色级

从棉胎的一个对角（距边各10cm）及中心位置取3个实验室样品（每个不少于125g），在符合GB/T13786标准的棉花分级室分别对照棉花颜色级实物标准确定棉花颜色级，或按照GB/T 20392对抽取的样品逐样检验确定颜色级。以3个样品中最低结果作为该棉胎的颜色级。

      - 含杂率

随机在棉胎的3个部位各取出100g样品混合形成1个实验室试验样品，称取50g试样用原棉杂质分析机分析出杂质，在精度为0.01g的天平上称重，按照式（3）计算出含杂率。

M=M1M0×100	(3)

式中：

M——含杂率，%；

M0——试样重量，单位为克（g）；

M1——分析出的杂质重量，单位为克（g）。

      - 短纤维

按GB 18383进行。

      - 重量允差

在测量精度不低于10g的台秤上称重，重量偏差按式（4）计算。

W=W1−W0W0×100	(4)

式中：

W——重量偏差，%；

W0——产品重量明示值，单位为克（g）；

W1——产品重量实测值，单位为克（g）。

- 检验规则

  - 组批

被检产品的一个品种的一次交货量为一个检验批。

  - 抽样

检验样本应从检验批中随机抽取，外包装完好无损。批量≤1 000件，至少随机抽取3件；1 000件＜批量≤5 000件,至少随机抽取5件；5 000件以上，每增加5 000件（不足5 000件的按5 000件计），至少随机抽取2件。

  - 判定

    - 单件判定

内、外在质量有一项不符合即判该件产品不合格。

    - 批量判定

批量检验外观质量最多允许1件不合格，内在质量有一项不符合即判该批产品不合格。

    - 棉胎评级

以件或批为单位,按内在质量指标中的棉花颜色级、含杂率、短纤维含量三项检验结果评定，并以其中最低一项判定各类型棉胎的等级。

- 标志、包装、贮存与运输

  - 标志

每包制品应有产品合格证，并应明示厂名、厂址、执行标准、等级、成份含量、重量、规格尺寸，同时符合GB 5296.4的规定。

  - 包装

包装材料应无毒、无害、清洁，有足够的密封性和牢固性，能够耐受正常运输和贮存，保证絮用纤维制品防霉、防潮。若用户有特殊要求，由供需双方商定。

  - 贮存

存放在干燥、通风、无易燃物、无污物的仓库内。

  - 运输

运输搬运时注意防火、防污、防潮。

  - 其他

产品应符合国家有关纺织品安全的要求。

_________________________________