ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

江西省混凝土外加剂应用技术规程

Technical specification for application of concrete admixture in Jiangxi province

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　要求	1

4　试验方法	2

5　检验规则	3

6　标志、产品说明书、包装、贮运、保质期	4

7　进场验收与应用	5

附录A（规范性附录）　混凝土外加剂相容性快速试验方法	6

前  言

本规程按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本规程由江西省工业和信息化委员会提出。

本规程由江西省散装水泥和预拌混凝土管理办公室归口。

本规程主编单位：江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西省散装水泥和预拌混凝土协会。

本规程参编单位：江西省金盛高科技发展有限责任公司、信丰华轩建材有限公司、吉安民辉新型材料有限公司、上饶市江能新型材料有限公司、江西省萍乡市联友建材有限公司、江西省创新新型建材有限公司、江西鑫合建筑材料有限公司、江西美玲建材科技有限公司、江西全新建材有限公司、江西百好新型建材有限公司、赣州瑞康混凝土有限公司、江西省曙光新型建材有限公司、江西迪特科技有限公司、江西建业新材料有限公司、江西科力实业有限公司。

本规程主要起草人：张建强、刘松柏、柴天红、黄沙、熊珂、曾繁旺、杨奕、练卫华、施玉福、王涛、王武先、张育文、熊进福、吴剑东、郭飚、熊卫强、魏超、沈建国、孙百好、林炳煌、章智慧、周玉军、封柯、石齐、邹小平、蔡恒袖、刘航、胡小勇、张文荣、冯云年。

江西省混凝土外加剂应用技术规程

- 范围

本规程规定了用于水泥混凝土中外加剂的要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、贮存及保质期、进场验收与应用等。

本规程适用于江西地区预拌混凝土高性能减水剂（早强型、标准型、缓凝型）、高效减水剂（标准型、缓凝型、引气型）、泵送剂共三类。

- 规范性引用文件

下列文件对本于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB 8076-2008  混凝土外加剂

GB 8077-2012  混凝土外加剂匀质性试验方法

JC/T 681-2005  行星式水泥胶砂搅拌机

- 要求

  - 受检混凝土性能指标

掺外加剂混凝土的性能应符合表1的要求。

- 受检混凝土性能指标

| 项目 |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  |  | 泵送剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 | 引气型 |  |
| 减水率/%，不小于 |  | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 泌水率比/%，不大于 |  | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 70 | 70 |
| 含气量/% |  | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤4.5 | ≥3.0 | ≤4.5 |
| 凝结时间差 | 初凝 | －90～ ＋90 | －90～ ＋90 | ＞＋ 90 | -90～＋90 | ＞＋90 | ＞＋90 | — |
|  | 终凝 |  |  | — |  | — | — |  |
| 1h经时变化量 | 坍落度/mm | — | ≤60 | ≤60 | — | — | — | ≤60 |
|  | 含气量/% | — | — | — | — | — | －1.5～ ＋1.5 | — |
| 抗压强度比/%，不小于 | 1d | 180 | 170 | — | 140 | — | — | — |
|  | 3d | 170 | 160 | — | 130 | — | — | — |
|  | 7d | 145 | 150 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | 28d | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 收缩率比/%，不大于 | 28d | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |

- （续）

| 项目 |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  |  | 泵送剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 | 引气型 |  |
| 收缩率比/%，不大于 | 28d | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 注：检测掺量：高性能减水剂统一折固16%含量，1.2%掺量；其它统一折固8%含量，1.9%掺量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 匀质性指标

匀质性指标应符合表2的要求。

- 匀质性指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 氯离子含量（按折固含量计） |  | ≤0.6% |
| 总碱量（按折固含量计） |  | ≤10% |
| 含固量 | 高性能减水剂 | ≥16.0% |
|  | 高效减水剂或泵送剂 | ≥8.0% |
| pH值 |  | 5～8 |

  - 相容性指标

相容性指标应符合表3的要求。

- 相容性指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 扩展度/mm | 350±20 |
| 扩展度1h经时变化量/mm | －50～＋40 |

- 试验方法

  - 减水率的测定

按GB 8076－2008中6.5.2进行。

  - 泌水率比的测定

按GB 8076－2008中6.5.3进行。

  - 含气量和含气量1h经时变化量的测定

按GB 8076－2008中6.5.4进行。

  - 凝结时间差的测定

按GB 8076－2008中6.5.5进行。

  - 坍落度和坍落度1h经时变化量的测定

按GB 8076－2008中6.5.1进行。

  - 混凝土抗压强度比的测定

按GB 8076－2008中6.6.1进行。

  - 收缩率比的测定

按GB 8076－2008中6.6.2进行。

  - 氯离子含量的测定

按GB/T 8077－2012中第11章进行。

  - 总碱量的测定

按GB/T 8077－2012中第15章进行。

  - 含固量

按GB/T 8077-2012中第9章进行。

  - pH值的测定

按GB/T 8077－2012中第5章进行。

  - 扩展度和扩展度1h变化量的测定

按附录A进行。

- 检验规则

  - 批号及取样

    - 批号

同工艺、同原材料组成一批，每一批号为50t，不足50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。

    - 点样和混合样

点样是在一次生产产品时所取得的一个试样或一个容器内部分区域内采集到的样品。混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。从容器内取样时，取样前应充分搅拌均匀，采用塑料容器取样。

    - 取样及取样数量

      - 每次取样为混合样，并将混合样避光密封以备检验。

      - 每一批号取样数量不少于0.2t水泥所需要的外加剂量。

  - 试样及留样

每一批号取样应充分混匀，分为两等份，其中一份按表1、表2、表3规定的项目进行试验，另一份密封保存六个月，以备有疑问时，提交有资质的第三方检验机构进行复验或仲裁。

  - 检验分类

    - 出厂检验

每批号混凝土外加剂的出厂检验项目按表4中规定进行检验。

- 出厂检验项目和频率

| 检验项目 | 检验频率 |
| --- | --- |
| 氯离子含量 | 每三个月 |
| 总碱量 | 每三个月 |
| 含固量 | 每批 |
| pH值 | 每批 |
| 扩展度 | 每批 |
| 扩展度1h经时变化量 | 每批 |

    - 型式检验

型式检验项目包括表1和表2中的全部性能指标。有下列之一者，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，一年至少进行一次检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

  - 判定规则

    - 出厂检验判定

型式检验报告在有效期内，且出厂项目检验结果符合表2和表3的要求，可判定为该批产品检验合格。

    - 型式检验判定

产品经检验，符合表1和表2的要求则判定该批号产品合格。如不符合上述要求时，则判定该批号产品不合格。

- 标志、产品说明书、包装、贮运、保质期

  - 标志

产品包装容器上均应在明显位置标有：产品名称及类型、执行标准号、净含量、生产厂名、生产厂址和产品贮存期等。执行标准号、生产日期及产品批号应在产品合格证上予以说明，包装储运图示标志应符合GB/T 191－2008的要求。

  - 产品说明书

产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书至少应包括下列内容：

- 生产厂名称；

- 产品名称及类型；

- 产品性能特点、主要成分及技术指标；

- 适用范围；

- 推荐掺量；

- 贮存条件及有效期，有效期从生产日期算起，企业根据产品性能自行规定；

- 使用方法、注意事项、安全防护提示等。

  - 包装

产品可采用金属桶包装、塑料桶包装，也可采用槽车散装。

  - 贮存

产品应存在专用仓库或避光的固定场所妥善保管，以便于识别。搬运时应轻拿轻放，防止破损，可采用槽车或桶装运输。

  - 保质期

在规定的贮存条件下，产品保质期半年。

- 进场验收与应用

  - 进场验收

    - 产品进场时，应审查以下相关质量证明文件

- 型式检验报告；

- 出厂检验报告与合格证；

- 产品说明书；

- 其它相关质量证明文件。

    - 产品进场检验项目应包括含固量、pH值、扩展度、扩展度1h经时变化量、减水率、含气量。

    - 产品进场时，应按批次采用工程实际使用的原材料和配合比与上批留样进行平行对比试验。

  - 应用

    - 聚羧酸类产品不应与萘系和氨基磺酸酸盐减水剂复合使用，与其他种类减水剂复合或混合时，应经试验验证，并应满足设计和施工要求后再使用。

    - 聚羧酸类产品在运输、贮存时，应采洁净的塑料、玻璃钢或不锈钢等容器，不宜采用铁质容器。

    - 高温季节， 产品应置于阴凉处；低温季节，应对产品采用防冻措施。

    - 使用产品生产混凝土时，应控制砂、石含水量、含泥量和泥块含量的变化。

    - 使用产品生产混凝土时，宜采用强制式搅拌机均匀搅拌。混凝土搅拌的最短时间不应少于60s，搅拌C60及以上强度等级混凝土时，搅拌时间应适当延长。

    - 缓凝型产品不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土。

- （规范性附录）
混凝土外加剂相容性快速试验方法

    - 混凝土外加剂相容性快速试验方法适用于含减水组分的各类混凝土外加剂与胶凝材料、细骨料和其他外加剂的相容性试验。

    - 试验所用仪器应符合下列规定：

- 水泥胶砂搅拌机应符合现行行业标准《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681-2005的有关规定；

- 砂浆扩展度筒应采用内壁光滑无接缝的筒状金属制品（图A.1），尺寸应符合下列要求：

筒壁厚度不应小于2mm；

上口内径d尺寸为50mm±0.5mm；

下口内径D尺寸100mm±0.5mm；

高度h尺寸为150mm±0.5mm。

  - 砂浆扩展度筒示意图

- 捣棒应采用直径为8mm±0.2mm、长为300mm±3mm的钢棒，端部应磨圆；玻璃板的尺寸应为500mm×500mm×5mm；应采用量程为500mm、分度值为1mm的钢直尺；应采用分度值为0.1s的秒表；应采用分度值为1s的时钟；应采用量程为100g、分度值为0.01g的天平；应采用量程为5kg、分度值为lg的台秤。

    - 试验所用原材料、配合比及环境条件应符合下列规定：

- 应采用工程实际使用的外加剂、水泥和矿物掺合料；

- 工程实际使用的砂，应筛除粒径大于5mm以上的部分，并应自然风干至气干状态；

- 砂浆配合比应采用与工程实际使用的C30混凝土配合比中去除粗骨料后的砂浆配合比，水胶比应降低0.02，砂浆总量不应小于1.0L；

- 高效减水剂、聚羧酸系高性能减水剂和泵送剂的砂浆初始扩展度应为350mm±20mm；

- 试验应在砂浆成型室标准试验条件下进行，试验室温度应保持在20℃±2℃，相对湿度不应低于50％。

    - 试验方法应按下列步骤进行：

- 将玻璃板水平放置，用湿布将玻璃板、砂浆扩展度筒，搅拌叶片及搅拌锅内壁均匀擦拭，使其表面湿润；

- 将砂浆扩展度筒置于玻璃板中央，并用湿布覆盖待用；

- 按砂浆配合比的比例分别称取水泥、矿物掺合料、砂、水及外加剂待用；

- 外加剂为液体时，先将胶凝材料、砂加入搅拌锅内预搅拌10s，再将外加剂与水混合均匀加入；外加剂为粉状时，先将胶凝材料、砂及外加剂加入搅拌锅内预搅拌10s，再加入水；

- 加水后立即启动胶砂搅拌机，并按胶砂搅拌机程序进行搅拌，从加水时刻开始计时；

- 搅拌完毕，将砂浆分两次导入砂浆扩展度筒，每次倒入约筒高的1/2,并用捣棒自边缘向中心按顺时针方向均匀插捣15下，各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边砂浆时，捣棒可稍微沿筒壁方向倾斜。插捣底层时，捣棒应贯穿筒内砂浆深度，插捣第二层时，捣棒应插透本层至下一层的表面。插捣完毕后，砂浆表面应用刮刀刮平，将筒缓慢均匀垂直提起，10s后用钢直尺量取相互垂直的两个方向的最大直径，并取其平均值为砂浆扩展度，精确到5mm；

- 砂浆初始扩展度未达到要求时，则不再测1h后砂浆扩展度；当砂浆初始扩展度达到要求时，将试验砂浆重新倒入搅拌锅内，并用湿布覆盖搅拌锅，从计时开始后1h，开启搅拌机，快速搅拌1min，按本条第6款步骤测定砂浆1h扩展度，得到砂浆扩展度1h经时变化量，精确到5mm。

    - 试验结果评价应符合下列规定：

- 应根据砂浆初始扩展度及砂浆扩展度1h经时损失判断外加剂的相容性；

- 应注明所用外加剂、水泥、矿物掺合料和砂的品种、等级、生产厂家及试验室温度、湿度等。

_________________________________