江西省地方标准

- 《江西省混凝土外加剂应用技术规程》

- 编制说明

江西省建筑材料工业科学研究设计院

2017年7月

- 1 工作简介

- 1.1 任务来源

为了贯彻落实两部委印发的《促进绿色建材生产和应用行动方案》(工信部联原〔2015〕309号)，推广应用高性能混凝土，全面提升我省高性能混凝土生产和应用水平，配套《高性能混凝土生产应用技术规程》的实施，合理选择和正确使用混凝土外加剂，规范混凝土外加剂行业的生产与应用。江西省散装水泥与预拌混凝土管理办公室印发《关于编制江西省混凝土外加剂应用技术规程的通知》（赣散预发[2016]38号），委托江西省建筑材料工业科学研究设计院编制江西省地方标准《江西省混凝土外加剂应用技术规程》。

因此，江西省建筑材料工业科学研究设计院于2016年12月向省质量技术监督局提出制定《江西省混凝土外加剂应用技术规程》地方标准立项申请，2017年3月，省局下达了《江西省质监局关于确定2017年第1批江西省地方标准制修订计划的函》（赣质监标字[2017]8号）。为规范混凝土外加剂产品的应用，促进江西省高性能混凝土的推广应用，提高混凝土工程质量，做到技术先进、绿色节能、清洁生产，制定本规程。本规程为推荐性地方标准，若将来混凝土外加剂的国家标准修订了，则本规程以国家标准为依据进行修改。

- 1.2 编制背景

随着科技的发展，高性能混凝土越来越被广泛应用，引领着混凝土技术的发展方向。所谓高性能混凝土即满足建设工程特定要求，采用优质常规原材料，合理掺加外加剂和矿物掺合料，采用较低水胶比并优化配合比，通过绿色生产方式以及严格的施工措施制成的，具有优异的拌合物性能、力学性能、耐久性能和体积稳定性能的混凝土。混凝土实现高性能最重要的技术途径是使用优质的外加剂和矿物掺合料（亦称矿物外加剂），混凝土外加剂已成为高流动性、高体积稳定性、高耐久性混凝土配制不可缺少的重要组分。规范外加剂在混凝土中科学、合理和有效的使用,对于提高混凝土工程质量、达到预期的效果和促进我省外加剂技术进步具有重要的意义。

- 混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，作用大，它对混凝土性能的改善有着至关重要的影响，外加剂与混凝土的关系又是相辅相成、相互依存的。因此外加剂的质量控制、品种的选择、应用技术等相比其它工程材料更为重要。江西省混凝土外加剂生产企业多，规模普遍偏小，技术水平较弱。而现有的GB 8076-2008《混凝土外加剂》指标要求偏低，不利于产品技术水平的提高。

- 1.3 主要工作过程

- 1.3.1 成立工作组

标准编制任务下达后，江西省建筑材料工业科学研究设计院等相关单位成立了标准编制小组，并组织人员开展相关工作。

2017年3月25日在上饶； 4月28日在南昌；4月28日在吉安安福；标准编制小组负责人张建强、柴天红组织召开了《江西省混凝土外加剂应用技术规程》三次工作会议。与会人员围绕《江西省混凝土外加剂应用技术规程》初稿进行了详细地解读和分析，形成并通过了编制工作计划，同时编制组成员还对标准初稿的受检混凝土性能指标、匀质性指标、相容性指标、试验方法、折固掺量等内容进行了深入的讨论，达成了共识，并明确了下一步的工作内容。

- 1.3.2 调研工作

（1）标准起草单位调研了国内混凝土外加剂的种类及性能，特别是省内预拌混凝土生产企业在用减水剂及外加剂生产企业厂内减水剂的种类及性能；国内外混凝土外加剂标准、技术指南、出版文献的调研，国内外混凝土外加剂的研究进展和前沿技术，混凝土外加剂在国内外的实际工程应用案例；混凝土外加剂在市政工程、水利水电工程、公路交通工程、桥梁铁路工程及建筑工程中的应用情况。

（2）国内现有混凝土外加剂相关标准

《混凝土外加剂》GB 8076-2008

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

《聚羧酸系高性能减水剂 》 JG /T 223—2007

《混凝土外加剂应用技术规程》DB11/T 1314-2015(北京)

（3）现有标准对混凝土外加剂的基本规定

国家标准GB 8076-2008《混凝土外加剂》规定了受检混凝土性能指标及外加剂的匀质性指标，分别见表1和表2。外加剂掺量对生产厂家指定掺量。

表1 受检混凝土性能指标

| 项目 |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  | 泵送剂 | 引气减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 |  |  |
| 减水率/%，≥ |  | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| 泌水率比/%，≤ |  | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 70 | 70 |
| 含气量/% |  | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤3.0 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≥3.0 |
| 凝结时间差 | 初凝 | －90～ ＋90 | －90～ ＋120 | ＞＋90 | -90～ ＋120 | ＞＋90 | — | －90～ ＋120 |
|  | 终凝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 1h经时变化量 | 坍落度/mm | — | ≤80 | ≤60 | — | — | — | — |
|  | 含气量/% | — | — | — | — | — | — | －1.5～ ＋1.5 |
| 抗压强度比/%，≤ | 1d | 180 | 170 | — | 140 | — | — | — |
|  | 3d | 170 | 160 | — | 130 | — | — | 115 |
|  | 7d | 145 | 150 | 140 | 125 | 125 | 115 | 110 |
|  | 28d | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| 收缩率比/%，≤ | 28d | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |

表2 匀质性指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯离子含量/％ | 不超过生产厂控制值 |
| 总碱量/％ | 不超过生产厂控制值 |
| 含固量／％ | S＞２５％时，应控制在0.95S～1.05S； S≤２５％时，应控制在0.90S～1.10S |
| 含水率/％ | W＞５％时，应控制在0.90W～1.10W； W≤５％时，应控制在0.80W～1.20W |
| 密度/（g/cm3） | D＞1.1时，应控制在D±0.03； D≤1.1时，应控制在D±0.02 |
| 细度 | 应在生产厂控制范围内 |
| pＨ值 | 应在生产厂控制范围内 |
| 硫酸钠含量/％ | 不超过生产厂控制值 |

国家标准GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》规定了混凝土外加剂相容性快速试验方法，可适用于含减水组分的各类混凝土外加剂与胶凝材料、细骨料和其他外加剂的相容性试验。

行业标准JG /T 223—2007 《聚羧酸系高性能减水剂 》 规定了非缓凝型一等品减水率为不小于25%、含气量不大于6.0%、1h坍落度保留值不小于150mm、7d抗压强度比不小于140%、28d抗压强度比不小于130%、28d收缩率比不大于100%；规定了非缓凝型合格品减水率为不小于18%、含气量不大于6.0%、1h坍落度保留值不小于150mm、7d抗压强度比不小于125%、28d抗压强度比不小于120%、28d收缩率比不大于120%；进行混凝土拌合物1h坍落度保留值测定时，配合比中水泥用量390kg/m3、砂率44%、初始坍落度为210±10mm；进行除混凝土拌合物1h坍落度保留值以外的性能测试时，配合比中水泥用量330kg/m3、砂率38%~40%、初始坍落度为210±10mm。

北京地方标准DB11/T 1314-2015《混凝土外加剂应用技术规程》规定：掺普通减水剂、高性能减水剂、缓凝剂、早强剂和引气剂的受检混凝土性能指标应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定；高效减水剂和泵送剂的减水率应不小于18%；掺引气减水剂的受检混凝土性能指标见表3。

表3 掺引气减水剂的受检混凝土性能指标

| 检验项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 减水率，（%） |  | ≥18 |
| 抗压强度比，（%） | 3d | ≥120 |
|  | 7d | ≥115 |
|  | 28d | ≥110 |

- 2 标准编制原则和目的意义

- 2.1 标准编制的原则

本标准的编制遵循科学性、针对性、可操作性、协调性和时效性的原则。本标准的制定满足我国技术发展和生产需要，充分体现行业进步和发展趋势，符合国家产业政策，推动了行业技术水平的提高。标准文本格式、条款主要是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

- 2.2 目的意义

混凝土外加剂质量控制是高性能混凝土推广应用的技术关键。目前我省混凝土外加剂企业有近百家，这些企业大多数为作坊式企业，质量良莠不齐，但按现行国家标准《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）很难判定这些混凝土外加剂好坏，甚至出现检测合格的混凝土外加剂不好用，好用的混凝土外加剂检测不合格现象。这是因为《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）标准检测用水泥为国家统一生产的基准水泥和工程实际水泥性能相差较大，而混凝土外加剂普遍与水泥存在相容性问题；其次随着技术的进步，《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）标准指标要求相对较低，且有些关键指标和新型外加剂产品没有涉及。

目前如北京地区制定了《混凝土外加剂应用技术规程》（DB 11/T 1314-2015）地方标准。铁路工程也根据工程特点对混凝土外加剂提出不同于《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）的标准TB10424-2010,并对混凝土外加剂实行CRCC认证（混凝土原材料只有混凝土外加剂需要进行CRCC认证），以保障混凝土外加剂的质量。

- 因此结合我省实际情况，为进一步推动我省预拌混凝土行业转型升级，促进高性能混凝土的生产应用，保障混凝土外加剂的质量，根据《住房城乡建设部工业和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标[2014]117号）要求，加强混凝土原材料标准化建设，从源头控制并提升质量，制（修）定高性能混凝土相关标准，重点完善原材料标准，提高水泥混合材、外加剂成分检测及质量控制能力，特制定《江西省混凝土外加剂应用技术规程》地方标准。

- 3 标准主要内容制定的依据和主要试验方法

- 3.1 范围

- 3.2 规范性引用文件

- 3.3要求

对三种类型的混凝土外性能指标作出具体的规定，包括减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量、抗压强度比、收缩率比、氯离子含量、总碱量、pH值、含固量、扩展度、扩展度1h经时变化量等。相比GB 8076标准，减水率指标、抗压强度比要求有所增高；氯离子含量、总碱量、pH值、含固量提出了具体要求。结合现在预拌混凝土水泥和外加剂相容性特点，增加了扩展度1h经时变化量指标。

起草单位对混凝土外加剂产品进行了试验验证等工作，混凝土外加剂受检混凝土性能、匀质性和相容性试验结果分别见表4、表5。

表4 受检混凝土性能指标

| 类型 | 编号 | 减水率/% | 含气量/% | 1h经时变化量/mm | 抗压强度比/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7d | 28 |
| 高性能减水（早强型） | A1-1 | 32 | 3.8 | / | 152 | 143 |
|  | A1-2 | 27 | 4.5 | / | 157 | 142 |
|  | A1-3 | 28 | 5.7 | / | 153 | 132 |
|  | A1-4 | 31 | 5.3 | / | 153 | 132 |
|  | A1-5 | 29 | 5.6 | / | 148 | 130 |
|  | A1-6 | 30 | 4.4 | / | 160 | 137 |
|  | A1-7 | 27 | 4.6 | / | 162 | 139 |
|  | A1-8 | 26 | 5.7 | / | 165 | 132 |
|  | A1-9 | 29 | 4.4 | / | 154 | 142 |
|  | A1-10 | 28 | 6.1 | / | 163 | 130 |
| 高性能减水（标准型） | A2－1 | 29 | 5.8 | 50 | 157 | 142 |
|  | A2－2 | 28 | 5.7 | 40 | 169 | 154 |
|  | A2－3 | 30 | 6.3 | 20 | 164 | 141 |
|  | A2－4 | 27 | 4.3 | 60 | 151 | 136 |
|  | A2－5 | 30 | 4.8 | 10 | 159 | 145 |
|  | A2－6 | 28 | 6.5 | 35 | 167 | 153 |
|  | A2－7 | 27 | 5.8 | 80 | 158 | 145 |
|  | A2－8 | 25 | 6.1 | 60 | 158 | 142 |
|  | A2－9 | 29 | 5.1 | 70 | 152 | 155 |
|  | A2－10 | 31 | 5.7 | 20 | 160 | 143 |
| 高性能减水（缓凝型） | A3－1 | 27 | 4.6 | 30 | 154 | 145 |
|  | A3－2 | 29 | 5.3 | 50 | 149 | 142 |
|  | A3－3 | 30 | 5.2 | 55 | 162 | 137 |
|  | A3－4 | 31 | 5.4 | 70 | 143 | 149 |
|  | A3－5 | 29 | 5.2 | 10 | 147 | 141 |
|  | A3－6 | 26 | 6.4 | 35 | 161 | 129 |
|  | A3－7 | 28 | 4.6 | 20 | 141 | 135 |
|  | A3－8 | 30 | 5.5 | 25 | 138 | 133 |
|  | A3－9 | 27 | 5 | 40 | 150 | 138 |
|  | A3－10 | 30 | 4.4 | 60 | 146 | 145 |
| 高效减水剂（标准型） | B1－1 | 22 | 2.6 | / | 152 | 120 |
|  | B1－2 | 23 | 2.3 | / | 133 | 128 |
|  | B1－3 | 20 | 2.7 | / | 133 | 121 |
|  | B1－4 | 22 | 3.6 | / | 145 | 128 |
|  | B1－5 | 20 | 2.6 | / | 148 | 123 |
|  | B1－6 | 24 | 2.3 | / | 148 | 129 |
|  | B1－7 | 23 | 4.1 | / | 134 | 125 |
|  | B1－8 | 21 | 3.0 | / | 138 | 128 |
|  | B1－9 | 24 | 2.7 | / | 136 | 129 |
|  | B1－10 | 22 | 3.0 | / | 137 | 118 |
| 高效减水剂（缓凝型） | B2-1 | 24 | 3.1 | / | 138 | 121 |
|  | B2-2 | 24 | 4.7 | / | 140 | 118 |
|  | B2-3 | 22 | 5.1 | / | 152 | 122 |
|  | B2-4 | 25 | 4.5 | / | 142 | 125 |
|  | B2-5 | 25 | 4.4 | / | 138 | 121 |
|  | B2-6 | 19 | 3.7 | / | 140 | 121 |
|  | B2-7 | 21 | 3.4 | / | 153 | 130 |
|  | B2-8 | 24 | 3.5 | / | 136 | 129 |
|  | B2-9 | 21 | 4.4 | / | 136 | 125 |
|  | B2-10 | 23 | 3.0 | / | 143 | 122 |
| 高效减水剂（引气型） | B3-1 | 25 | 6.1 | / | 133 | 123 |
|  | B3-2 | 18 | 3.8 | / | 131 | 125 |
|  | B3-3 | 24 | 5.2 | / | 147 | 130 |
|  | B3-4 | 23 | 3.7 | / | 139 | 129 |
|  | B3-5 | 23 | 5.3 | / | 148 | 123 |
|  | B3-6 | 21 | 5.6 | / | 131 | 129 |
|  | B3-7 | 21 | 3.9 | / | 131 | 117 |
|  | B3-8 | 24 | 4.1 | / | 146 | 127 |
|  | B3-9 | 24 | 5.7 | / | 133 | 121 |
|  | B3-10 | 25 | 5.5 | / | 146 | 127 |
| 泵送剂 | C1-1 | 21 | 4.5 | 45 | 132 | 122 |
|  | C1-2 | 24 | 4.8 | 20 | 150 | 130 |
|  | C1-3 | 22 | 3.9 | 60 | 141 | 126 |
|  | C1-4 | 23 | 3.3 | 30 | 151 | 125 |
|  | C1-5 | 20 | 3.1 | 55 | 133 | 129 |
|  | C1-6 | 22 | 4.2 | 15 | 144 | 123 |
|  | C1-7 | 18 | 4.1 | 40 | 136 | 122 |
|  | C1-8 | 21 | 3.2 | 30 | 145 | 125 |
|  | C1-9 | 23 | 4.4 | 55 | 145 | 129 |
|  | C1-10 | 25 | 4.3 | 80 | 152 | 121 |

表5匀质性和相容性指标

| 类型 | 编号 | 含固量 | pH值 | 扩展度/mm | 扩展度1h经时变化量/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能减水（早强型） | A1-1 | 18.5 | 6.3 | 365 | 35 |
|  | A1-2 | 24.4 | 5.7 | 355 | 20 |
|  | A1-3 | 20 | 6.1 | 365 | 50 |
|  | A1-4 | 23.9 | 7 | 360 | 45 |
|  | A1-5 | 15.4 | 7.4 | 360 | 15 |
|  | A1-6 | 19.8 | 7.6 | 365 | 20 |
|  | A1-7 | 16.6 | 5.9 | 370 | 25 |
|  | A1-8 | 16.2 | 7.1 | 355 | 20 |
|  | A1-9 | 18.3 | 7.6 | 365 | 45 |
|  | A1-10 | 23.8 | 7.1 | 375 | 30 |
| 高性能减水（标准型） | A2－1 | 24.9 | 7.8 | 370 | 10 |
|  | A2－2 | 19.8 | ,5.1 | 370 | 10 |
|  | A2－3 | 15.8 | 5.3 | 370 | 10 |
|  | A2－4 | 16.9 | 7.5 | 370 | 50 |
|  | A2－5 | 15.5 | 6.4 | 365 | 5 |
|  | A2－6 | 19.4 | 8.4 | 350 | -10 |
|  | A2－7 | 20 | 6.3 | 365 | 20 |
|  | A2－8 | 16.4 | 7.4 | 355 | 10 |
|  | A2－9 | 24.4 | 5.3 | 365 | 20 |
|  | A2－10 | 23.5 | 6.5 | 355 | 0 |
| 高性能减水（缓凝型） | A3－1 | 24.7 | 5.8 | 370 | 10 |
|  | A3－2 | 24.9 | 5.9 | 355 | 25 |
|  | A3－3 | 21.2 | 7.3 | 365 | 15 |
|  | A3－4 | 19.8 | 7 | 360 | -5 |
|  | A3－5 | 22.4 | 5.8 | 350 | 0 |
|  | A3－6 | 22.2 | 7.6 | 360 | 20 |
|  | A3－7 | 25.1 | 8 | 355 | 15 |
|  | A3－8 | 18.3 | 7.3 | 365 | 5 |
|  | A3－9 | 14.2 | 6.9 | 350 | 10 |
|  | A3－10 | 21.4 | 6.9 | 355 | 5 |
| 高效减水剂（标准型） | B1－1 | 9.6 | 6.2 | 360 | 10 |
|  | B1－2 | 10.1 | 7.1 | 370 | 20 |
|  | B1－3 | 10.7 | 5.3 | 365 | 25 |
|  | B1－4 | 8.1 | 7.9 | 360 | 60 |
|  | B1－5 | 8.1 | 7.8 | 355 | 0 |
|  | B1－6 | 7.7 | 6.2 | 360 | 20 |
|  | B1－7 | 10.2 | 7.9 | 365 | 15 |
|  | B1－8 | 8.5 | 6.4 | 375 | 25 |
|  | B1－9 | 10.7 | 8.2 | 370 | 15 |
|  | B1－10 | 9.5 | 5.8 | 365 | 20 |
| 高效减水剂（缓凝型） | B2-1 | 10.3 | 6.8 | 360 | 5 |
|  | B2-2 | 8.5 | 5.2 | 355 | 10 |
|  | B2-3 | 10.9 | 4.9 | 355 | 10 |
|  | B2-4 | 9.4 | 8.4 | 360 | 20 |
|  | B2-5 | 8.6 | 7.4 | 350 | 40 |
|  | B2-6 | 8.6 | 8.1 | 340 | 10 |
|  | B2-7 | 10.3 | 5.1 | 355 | -15 |
|  | B2-8 | 10.6 | 5.9 | 350 | 30 |
|  | B2-9 | 7.6 | 7.9 | 350 | -30 |
|  | B2-10 | 10.9 | 5.5 | 360 | 35 |
| 高效减水剂（引气型） | B3-1 | 7.5 | 8.4 | 365 | 20 |
|  | B3-2 | 9.9 | 7 | 360 | 30 |
|  | B3-3 | 9.2 | 8.3 | 350 | -30 |
|  | B3-4 | 9.7 | 8.3 | 365 | 25 |
|  | B3-5 | 8.4 | 6.4 | 365 | 55 |
|  | B3-6 | 9.9 | 7.9 | 360 | 10 |
|  | B3-7 | 8.6 | 5.2 | 370 | 0 |
|  | B3-8 | 9.9 | 7 | 360 | 20 |
|  | B3-9 | 10.6 | 7.5 | 380 | 15 |
|  | B3-10 | 9.6 | 6 | 350 | -20 |
| 泵送剂 | C1-1 | 9 | 6.6 | 375 | 15 |
|  | C1-2 | 8.4 | 7.4 | 355 | 10 |
|  | C1-3 | 7.6 | 5.2 | 355 | 20 |
|  | C1-4 | 8.6 | 6.9 | 360 | 10 |
|  | C1-5 | 6.8 | 8.5 | 345 | 30 |
|  | C1-6 | 10.5 | 7.9 | 350 | -25 |
|  | C1-7 | 8.3 | 5.7 | 355 | 20 |
|  | C1-8 | 10.7 | 5.2 | 365 | 45 |
|  | C1-9 | 10.2 | 6.5 | 350 | -10 |
|  | C1-10 | 9.1 | 5 | 370 | 30 |

从以上验证试验的结果来看，各类型产品，大部分指标满足要求。只有个别样品指标未达到要求。

1）减水率

高性能减水剂标准要求≥25%，从表4可知，试验中30组试样有30个符合标准要求，合格率为100.0%；高效减水剂标准要求≥20%，从表4可知，试验中30组试样有28个符合标准要求，合格率为93.3%；泵送剂要求≥20%，从表4可知，试验中10组试样有9个符合标准要求，合格率为90.0%。

2）泌水率

各种类型外加剂品种的泌水率比指标（见表6），指标依据GB 8076，因此标准无要说明。

表6  泌水率比指标要求

| 项目 | 外加剂品种 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  |  | 泵送剂 |
|  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 | 引气型 |  |
| 泌水率比/%， 不大于 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 70 | 70 |

3）含气量

高性能减水剂标准要求≤6.0%，从表4可知，试验中30组试样有26个符合标准要求，合格率为86.7%；标准型高效减水剂标准要求≤3.0%，从表4可知，试验中10组试样有8个符合标准要求，合格率为80.0%；缓凝型高效减水剂标准要求≤4.5%，从表4可知，试验中10组试样有8个符合标准要求，合格率为80.0%；引气型高效减水剂标准要求≥3.0%，从表4可知，试验中10组试样有10个符合标准要求，合格率为100%；泵送剂标准要求≤4.5%，从表4可知，试验中10组试样有9个符合标准要求，合格率为90%。

4）凝结时间之差

各种类型外加剂品种的凝结时间之差指标（见表7），指标依据GB 8076，但是要严格于GB 8076；GB 8076规定的标准型高性能减水剂和标准型高效减水剂凝结时间之差指标要求为－90～＋120，而本标准均为－90～＋90更为严格，因此标准无要说明。

表7 凝结时间之差指标要求

| 项目 |  | 外加剂品种 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  |  | 泵送剂 |
|  |  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 | 引气型 |  |
| 凝结时间之差/min | 初凝 | －90～ ＋90 | －90～ ＋90 | ＞＋90 | -90～ ＋90 | ＞＋90 | ＞＋90 | — |
|  | 终凝 |  |  | — |  | — | — |  |

5）1h经时变化量

高性能减水剂（标准型、缓凝型）、泵送剂标准要求≤60mm，从表4可知，试验中30组试样有26个符合标准要求，合格率为86.7%。

6）抗压强度比

早强型高性能减水剂标准要求7d≥145%、28d≥130%，从表4可知，试验中10组试样有10个符合标准要求，合格率为100%；标准型高性能减水剂标准要求7d≥150%、28d≥140%，从表4可知，试验中10组试样有9个符合标准要求，合格率为90%；缓凝型高性能减水剂标准要求7d≥140%、28d≥130%，从表4可知，试验中10组试样有8个符合标准要求，合格率为80%；高效减水剂、泵送剂标准要求7d≥125%、28d≥120%，从表4可知，试验中30组试样有27个符合标准要求，合格率为90%。

7）收缩率比

各种类型外加剂品种的收缩率比指标（见表8），指标依据GB 8076，因此标准无要说明。

表8  收缩率比指标要求

| 项目 |  | 外加剂品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高性能减水剂 |  |  | 高效减水剂 |  |  |  |  | 泵送剂 |  |
|  |  | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 标准型 | 缓凝型 |  | 引气型 |  |  |  |
| 泌水率比/%， 不大于 | 28d | 110 | 110 | 110 | 135 |  | 135 |  | 135 |  | 135 |

8）氯离子含量

氯离子含量（按折固含量计）标准要求≤0.6%，氯离子含量指标依据TB 10424－2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》，因此标准无要说明。

9）碱含量

总碱量（按折固含量计）标准要求≤10%，总碱量指标依据TB 10424－2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》，因此标准无要说明。

10）PH值

PH 值标准要求5~8，从表5可知，试验中70组试样有66个符合标准要求，合格率为94.2%。

11）含固量

高性能减水剂标准要求≥16.0%，从表5可知，试验中30组试样有26个符合标准要求，合格率为86.7%；高效减水剂、泵送剂标准≥8.0%，从表5可知，试验中40组试样有35个符合标准要求，合格率为87.5%。

12）相容性指标

扩展度标准要求350±20mm，从表5可知，试验中70组试样有66个符合标准要求，合格率为94.2%；扩展度1h经时变化量标准要求－50～＋40mm，从表5可知，试验中70组试样有63个符合标准要求，合格率为90.0%。

  - 试验方法

- （1）减水率的测定

按GB 8076－2008中6.5.2进行。

- （2）泌水率比的测定

按GB 8076－2008中6.5.3进行。

- （3）含气量和含气量1h经时变化量的测定

按GB 8076－2008中6.5.4进行。

- （4）凝结时间差的测定

按GB 8076－2008中6.5.5进行。

- （5）坍落度和坍落度1h经时变化量的测定

按GB 8076－2008中6.5.1进行。

- （6）混凝土抗压强度比的测定

按GB 8076－2008中6.6.1进行。

- （7）收缩率比的测定

按GB 8076－2008中6.6.2进行。

- （8）氯离子含量的测定

按GB/T 8077－2012中第11章进行。

- （9）总碱量的测定

按GB/T 8077－2012中第15章进行。

- （10）含固量

按GB/T 8077-2012中第5章进行。

- （11）pH值的测定

按GB/T 8077－2012中第9章进行。

- （12）扩展度和扩展度1h变化量的测定

按附录A进行。

  - 检验规则

使用前应委托给经国家或省级机构计量认证和实验室认可的检验单位进行检验。

出厂报告检验项目应包氯离子含量、总碱量、含固量、pH值、扩展度、扩展度1h经时变化量。

型式检验项目包括标准中表1受检混凝土性能指标和表2匀质性指标中的全部性能指标。

  - 标志、产品说明书、包装、贮运、保质期

与GB　8076-2008一致。

  - 进场验收与应用

进场验收与应用主要依据GB50119－2013的主要条款，主要指导混凝土外应用客户正确使用混凝土外加剂，及如何快速有效检测混凝土外加剂。

- 4 标准中所涉及的专利

通过资料查询，网上征询和征求意见阶段反馈的信息，直至今日尚未发现标准内容有关专利所有权的请求。故本标准不涉及相关专利与知识产权。

- 5 产业化情况、经济效益分析

20世纪50年代开始木质素磺酸盐和引气剂的研究和应用，70年代以后，外加剂的科研、生产和应用取得重大进展，2000年前后逐渐开始对高性能减水剂进行研究，以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂在近5年的时间里应用量连续翻番增长。国家基础建设保持高速增长，铁路、公路、机场、煤矿、市政工程、核电站、大坝等工程对混凝土外加剂的需求一直很旺盛，我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。

江西混凝土外加剂企业近100家，主要应用客户预拌混凝土公司，年使用量20万吨。混凝土外加剂在混凝土工程中的大量使用，促进了工业副产品 ( 如萘渣、磨细矿渣、粉煤灰及硅灰等 ) 变废为宝，节约了能源，保护了环境。由于混凝土外加剂的减水增强作用，可节约水泥用量 10% ～ 15% 左右，即每立方米砼中可少用 20 ～ 4 5kg 水泥。这就意味着一项大的工程，可以节约成百上千吨、甚至上万吨水泥，技术经济效益非常明显。而且在节约资源、节省能源、减少环境污染方面也有着非常好的社会效益。

- 6 采用国际标准和国外先进标准情况

目前尚未收集到该种产品的国际标准和国外先进标准。

表9 本标准技术指标与瑞士（Sika 325C）试样试验结果的比较

| 项目 | 减水率/% | 泌水率比/% | 含气量/% | 凝结时间差 /min |  | 1h经时变化量/mm | 28d抗压强度比/% | 含固量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ | ≤ | ≤ | 初凝 | 终凝 | ≤ | ≥ | ≥ |
| 本标准 | 25 | 60 | 6.0 | －90～＋90 |  | 60 | 140 | 16 |
| Sika 325C | 36 | 23 | 4.5 | / |  | 20 | 145 | 20.2 |

以标准型高性能减水剂为例，国外产Sika 325C指标均符合本标准规定。

- 7 本标准与现行的相关法律、法规及相关标准的关系

以缓凝高效减水剂为例，GB 8076要求减水剂项目不小于14%，本标准要求不小于20%，严于GB 8076，见表10。

表10 本标准与GB 8076-2008的比较（以缓凝高效减水剂为例）

| 项目 | 减水率/% | 泌水率比/% | 含气量/% | 凝结时间差 /min |  | 1h经时变化量/mm | 28d抗压强度比/% | 含固量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ | ≤ | ≤ | 初凝 | 终凝 | ≤ | ≥ | ≥ |
| 本标准 | 20 | 100 | 4.5 | ＞＋90 |  | / | 120 | 8 |
| GB 8076 | 14 | 100 | 4.5 | ＞＋90 |  | / | 120 | / |

- 8 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 9 标准性质

本标准为推荐标准地方标准。

- 10 贯彻标准的要求和措施建议

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产、检验、施工、设计等有关单位进行宣传和执行。

- 11 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无相关标准废止的建议。

- 12 其他应予说明的事项

无其他说明事项。