ICS

备案号：

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

公路沥青路面泡沫沥青冷再生

施工技术规范

Technical Specifications of construction for Cold Recycling with foamed asphalt on Highway Asphalt Pavement

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  录

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　材料要求	2

4.1　回收沥青路面材料	2

4.2　道路石油沥青	2

4.3　泡沫沥青	3

4.4　水泥	3

4.5　新掺集料	4

4.6　水	4

5　冷再生施工	4

5.1　一般规定	4

5.2　厂拌冷再生施工工艺	4

5.2.1　施工流程	5

5.2.2　拌和场地的设置	5

5.2.3　旧沥青路面材料的回收和堆放	5

5.2.4　施工准备	5

5.2.5　铺筑试验段	6

5.2.6　泡沫沥青冷再生混合料的拌和	6

5.2.7　泡沫沥青冷再生混合料的运输	7

5.2.8　泡沫沥青冷再生混合料的摊铺	7

5.2.9　泡沫沥青冷再生混合料的碾压	7

5.2.10　接缝的处理	7

5.2.11　养生和开放交通	8

5.2.12　施工质量控制要点	8

5.3　就地冷再生施工工艺	8

5.3.1　施工流程	8

5.3.2　施工准备	8

5.3.3　试验段施工	9

5.3.4　冷再生机铣刨拌和	10

5.3.5　碾压整形	10

5.3.6　接缝的处理	10

5.3.7　养生和开放交通	11

5.3.8　施工质量控制要点	11

6　施工质量管理	11

附录A（规范性附录）　沥青发泡性试验方法	13

附录B（规范性附录）　泡沫沥青冷再生混合料配合比设计方法	16

附件  《公路沥青路面泡沫沥青冷再生施工技术规范》（DBXX/XXXX-XXXX）条文说明	20

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省公路管理局、江西省公路学会、南昌市公路管理局、吉安市公路管理局、维特根（中国）机械有限公司、江西科友交通工程有限公司

本标准主要起草人：曾晓文、冯义卿、熊洪滨、黄结友、陈翔、凌云志、王照辉、刘永清、李永平、范秋华、颜义。

本标准由江西省交通运输厅负责解释。

引  言

截止2016年底，江西省高速公路通车里程基本建成6000公里，国省干线一、二级路的总里程已经超过1万公里。随着我省干线公路网的规划完成，新建公路的比重逐年减少，改（扩）建、大（中）修公路里程不断增加。在沥青路面维修中如继续采用传统方式，不仅增加了重修路面所需的沥青和砂石材料，而且破坏周围环境，容易造成环境污染。为此，大力发展符合循环经济模式的沥青路面再生技术，将废旧路面材料再生应用于沥青路面的养护和维修，变废为宝，可以避免材料对环境的污染，减少道路对建设材料的需求，降低筑路成本，促进节能减排，创造良好的经济和社会效益。

泡沫沥青冷再生技术作为沥青路面再生技术中的一种，具有节能、环保、经济等优点。采用泡沫沥青冷再生工艺形成的下面层或柔性基层，相比半刚性基层有较强的抗温缩性能，因此不易产生开裂。通过泡沫沥青冷再生层可以有效隔断半刚性基层的反射裂缝，增强了路面的抗水损性能，从而有效延长沥青路面的使用寿命。

为进一步规范我省沥青路面再生应用技术，保证沥青路面再生工程质量，特制定本规范。

在执行过程中如有意见或建议，请函告江西省公路管理局（地址：南昌市红谷滩新区赣江中大道1426号，联系电话：0791- 86243850，邮编：330038），以便修订时研用。

公路沥青路面泡沫沥青冷再生施工技术规范

范围

本规范规定了公路沥青路面泡沫沥青冷再生施工的术语和定义、材料要求、施工工艺和施工质量管理。

本规范适用于各等级公路沥青路面的大（中）修、改（扩）建工程中采用泡沫沥青作为再生结合料的沥青路面冷再生施工。城市道路的沥青路面泡沫沥青冷再生施工可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

JTG E20-2011     公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E40-2007     公路土工试验规程

JTG E42-2005     公路工程集料试验规程

JTG E60-2008     公路路基路面现场测试规程

JTG F40-2004     公路沥青路面施工技术规范

JTG F41-2008     公路沥青路面再生技术规范

JTG/T F20-2015   公路路面基层施工技术细则

JTJ073.2-2001    公路沥青路面养护技术规范

术语和定义

回收沥青路面材料 reclaimed asphalt pavement (RAP)

使用专用设备（如铣刨机或就地冷再生机）将旧沥青路面铣刨、破碎所获得的旧路面材料。

沥青路面冷再生asphalt  pavement cold  recycling

采用专用机械设备对旧沥青路面或者回收沥青路面材料（RAP）进行处理，掺加一定比例的新集料（必要时）、再生结合料、活性填料（必要时）等形成路面结构层的技术。

泡沫沥青  foamed asphalt

将热沥青和水在专用的发泡装置内混合、膨胀，形成的含有大量均匀分散气泡的沥青材料。

泡沫沥青厂拌冷再生central plant cold recycling with foamed asphalt

将回收沥青路面材料（RAP）运至拌和厂（场、站），经破碎、筛分，以一定的比例与新集料、作为再生结合料的泡沫沥青、活性填料（如水泥）以及水在常温下拌和、摊铺、碾压形成路面结构层的沥青路面再生技术。

泡沫沥青就地冷再生foamed asphalt cold in-place recycling

采用专用的就地冷再生设备，对沥青路面进行现场铣刨、破碎，添加一定比例的新集料（必要时）、作为再生结合料的泡沫沥青、活性填料（如水泥）以及水，在常温下进行拌和、摊铺和碾压，形成路面结构层的沥青路面再生技术。

泡沫沥青膨胀率maximum expansion ratio of foamed asphalt

泡沫沥青发泡状态下的最大体积与未发泡时沥青体积的比值。

泡沫沥青半衰期 half life of foamed asphalt

泡沫沥青从最大体积衰减到最大体积的50%所用的时间。

泡沫沥青冷再生混合料 cold recycling mixture with foamed asphalt

使用泡沫沥青作为再生结合料，添加一定比例的水泥、新集料与回收沥青路面材料（RAP），在常温下均匀拌和后形成的一种混合料。

冷再生混合料级配gradation of cold recycling Mixture

冷再生混合料中回收沥青路面材料（RAP）与新掺集料的合成级配。

干湿劈裂强度比 indirect tensile strength ratio (ITSR)

马歇尔试件在浸水24h后的劈裂试验强度与未浸水的15℃条件下的劈裂试验强度之比。

最大干密度maximum dry density

通过击实试验所确定的泡沫沥青冷再生混合料干密度峰值。

最佳含水率optimum water content

最大干密度时泡沫沥青冷再生混合料中水与烘干后固体（包括回收沥青路面材料（RAP）、添加的新集料和水泥）的质量百分比，表明泡沫沥青冷再生混合料在此含水率下能达到最佳的压实效果。

材料要求

回收沥青路面材料

回收沥青路面材料的级配应尽量满足泡沫沥青冷再生混合料的级配要求，若不能满足级配要求，则应保持级配稳定，通过添加新集料调整级配，使其组成级配满足级配的要求。

回收沥青路面材料应干燥，不应含有泥块、黏土颗粒或其他杂质。

道路石油沥青

泡沫沥青冷再生中用于生产泡沫沥青的基质沥青，宜采用70号或90号的道路石油沥青，其技术指标应满足表4.2的要求

表4.2 道路石油沥青技术指标

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃、100g、5s） | 0.1mm | 80～100 | T0604 |
| 软化点（TR&B） | ℃ | ≥45 | T0606 |
| 延度（15℃、5cm/min） | Cm | ≥100 | T0605 |
| 含蜡量（蒸馏法） | ％ | ＜2.2 | T0615 |
| 闪点 | ℃ | ≥245 | T0611 |
| 溶解度 | ％ | ≥99.5 | T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测 | T0603 |
| RTFOT后残留物 |
| 质量变化，不大于 | ％ | ±0.8 | T0610 |
| 残留针入度比（25℃） | ％ | ≥57 | T0604 |
| 残留延度（10℃） | Cm | ≥8 | T0605 |

泡沫沥青

沥青发泡影响因素较多，很难依据沥青标号和等级来判断沥青的发泡效果，因此，施工前必须进行沥青发泡试验，泡沫沥青的指标应满足表4.3.1要求。

表4.3.1 泡沫沥青技术要求

| 项 目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 膨胀率 不小于 | 10 | 本规范附录A |
| 半衰期（s）不小于 | 8 |  |

注：发泡试验设备应采用试验室专用沥青发泡试验机，无此设备需外委送检。

沥青发泡最佳用水量和最佳发泡温度通过发泡试验确定，最佳发泡用水量一般在1.5%～4.0%之间，最佳发泡温度一般在150℃～180℃之间。

泡沫沥青冷再生混合料中，泡沫沥青添加量折合成纯沥青后占混合料其余部分干质量的百分比一般为2.0～3.5%，实际添加量以泡沫沥青冷再生混合料配合比设计结果为准。

水泥

水泥作为活性填料用于泡沫沥青冷再生时，可以采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，火山灰硅酸盐水泥。水泥的初凝时间应在3h以上，终凝时间宜在6h以上，禁止使用快硬水泥、早强水泥。水泥应疏松干燥、无聚团结块、受潮变质。水泥强度等级可为32.5或42.5。

水泥的剂量一般为1.0%～1.8%，具体用量以泡沫沥青冷再生混合料配合比设计结果为准。

新掺集料

沥青路面泡沫沥青冷再生中掺入新集料的目的是改善或调整混合料级配，使其满足本规范规定的级配范围要求。集料的掺配比例应根据配合比试验确定。

再生层用作基层时，集料的强度、压碎值、针片状含量等技术指标应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中的有关规定；再生层用作面层时，集料的强度、压碎值、针片状含量等技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中的有关规定。

集料堆放、运输途中，必须进行覆盖。

材料堆放场地应进行硬化处理，同时做好排水设施，各种材料应分开堆放，避免受潮、互相交叉混料和污染。

水

冷再生拌和用水和养护用水一般采用可饮用水。使用非饮用水，应经试验验证，不影响产品和工程质量时方可使用。

冷再生施工

一般规定

泡沫沥青冷再生方法适用于各等级公路回收沥青路面材料（RAP）循环再利用，冷再生结构层可根据其性能和工程情况，用于高速公路和一、二级公路沥青路面的下面层及基层、底基层，还可以用于三、四级公路的面层。当用于三、四级公路的上面层时，应采用稀浆封层、碎石封层或微表处等做上封层。

泡沫沥青冷再生每层的压实厚度不宜大于20cm，且厂拌冷再生层的压实厚度不宜小于8cm，就地冷再生层的压实厚度不宜小于12cm。

泡沫沥青冷再生施工期的日最低气温应在10℃以上。

泡沫沥青冷再生施工时如遇下雨，则应立即停止施工，并采取必要的遮盖措施，避免刚施工完的再生层遭雨淋。

施工前应制定详细的施工方案，所有路用材料必须经检验合格后方可使用。

冷再生施工所用到的单钢轮振动压路机的吨位根据再生层的厚度来选择，可参考表5.1. 6。

表5.1.6 单钢轮振动压路机吨位选择

| 压实层厚度（cm） | 压路机吨位（吨） |
| --- | --- |
| 8～15 | 20 |
| 15～20 | 22 |

厂拌冷再生施工工艺

施工流程

泡沫沥青厂拌冷再生施工工艺流程宜按照图5.2.1所示的顺序进行

图5.2.1 泡沫沥青厂拌冷再生施工工艺流程

拌和场地的设置

      - 拌和场地的位置选择遵循与冷再生施工现场就近的原则。

      - 拌和场地的设置应符合国家有关的环境保护、消防和安全等规定。

      - 拌和场地应具备完善的防水和排水措施，堆料场地和场内道路应预先平整并作硬化处理。

旧沥青路面材料的回收和堆放

      - 使用冷铣刨的方式回收旧沥青路面材料，应事先确定铣刨速度、深度等铣刨参数，并在施工中保持铣刨参数的稳定，严格控制材料变异。

      - 不同的旧沥青路面材料应分别回收，分开堆放，不得混杂。

      - 回收沥青路面材料应避免长时间的堆放，料仓中的回收沥青路面材料应及时使用。

      - 回收沥青路面材料需做好防雨措施，避免使用时含水量过大。

施工准备

      - 铺筑泡沫沥青厂拌冷再生层施工前，必须检查再生层的下承层质量是否满足设计要求，可对已完成铣刨的路段进行弯沉检测，弯沉值超标及有其他病害的路段应先预处理再铺筑冷再生层。

      - 施工前应对现场技术管理人员、所有施工机械及设备的操作人员进行技术交底，落实并明确各自的责任，并清楚如何操作；所有施工人员均应清楚施工程序。

      - 对再生施工路段实施交通管制，确保过往车辆有序分流，保证施工安全。

      - 施工前需将再生的路面清扫干净，避免有杂质混入混合料中，影响泡沫沥青冷再生混合料的质量。

      - 再生施工前，应在道路的两侧放置一系列的标桩（杆）作为基线，用来恢复道路的中心线，并据此来确定再生工作范围。

      - 检查再生施工中需要用到的机械设备是否工作正常。

铺筑试验段

      - 冷再生试验段长度不宜小于200m。从施工工艺、工程质量、施工管理、施工安全等方面验证施工配合比及施工方案和施工工艺的可行性，为正常施工提供技术依据。

      - 级配及生产配合比调整

施工前应进行混合料配合比设计，以设计配合比在厂拌再生机上进行试拌，取样进行筛分试验（级配曲线尽可能与设计提供的级配接近），再取样进行劈裂强度、动稳定度等再生混合料性能试验，调整确定生产配合比及厂拌冷再生设备的运行参数。

      - 确定碾压方案

采用2～3种压实方案进行施工，选定最为合理的碾压方案（包括碾压顺序、碾压速度和遍数等），保证再生层的压实度达到要求。

      - 劈裂强度及车辙动稳定度检测

干湿劈裂强度是表征泡沫沥青冷再生层强度是否达到要求的关键指标。取拌制好的泡沫沥青混合料，送往试验室成型试件，测定其干湿劈裂强度，劈裂强度应满足设计要求；再生层用作面层时，必须检测泡沫沥青混合料的动稳定度指标。若材料变化或调整配比时，应增加试验的组数。

      - 试验段施工检测报告

试验段施工结束后，施工单位应就各项试验内容提出完整的试验段施工检测报告，编写试验段施工总结，为正式施工提供指导。

通过试验段的铺筑应确定以下内容：

验证现场材料的级配和实际生产配合比；

泡沫沥青冷再生混合料的最大干密度、最佳含水量和添加的水量；

沥青的发泡温度及性能；

摊铺的厚度与速度，以及再生层松铺系数；

满足压实度的压实组合；

泡沫沥青冷再生混合料的性能指标；

试验段施工总结内容还应包括：各种施工机械（包括厂拌再生设备、运输车、压路机及摊铺机）的效率及组合方式是否匹配，冷再生施工效率以及确定每日施工作业的合理长度等。

泡沫沥青冷再生混合料的拌和

      - 泡沫沥青冷再生混合料采用厂拌冷再生专用设备来生产，厂拌冷再生设备必须具有连续式拌和功能，配置泡沫沥青发泡和添加系统、水泥和水的添加系统、材料自动调节控制系统等。

      - 回收沥青路面材料（RAP）和新加集料应按比例均匀混合，精确控制泡沫沥青、水泥以及拌和水的添加用量。

      - 拌和好的泡沫沥青冷再生混合料应均匀一致，无沥青结团、明显的条状或拉丝现象。

      - 泡沫沥青冷再生混合料生产过程中应随时用厂拌冷再生设备上的泡沫沥青测试喷嘴检查沥青的发泡特性，并随时进行调整。

      - 随时检测回收沥青路面材料（RAP）的含水率，准确控制拌和用水量。

      - 每个工作班结束时，应打印一个工作班的材料用量和再生混合料的拌和量的统计表，计算出沥青、水泥及新加集料的用量，并与设计值相比较，评定材料用量是否符合要求。如有偏差时应对设定值进行调整。

      - 拌和好的泡沫沥青冷再生混合料，应该尽快运输至现场进行摊铺和压实。

泡沫沥青冷再生混合料的运输

      - 再生混合料应采用自卸汽车运输至摊铺现场，车辆的吨位和数量应该与摊铺机的数量、摊铺能力、运输距离等相匹配，在厂拌设备和摊铺机间形成一个不间断的供料车流。

      - 从厂拌设备向运料车上装料时应多次挪动运料车的位置，平衡装料，以减少再生混合料的离析。

      - 混合料运输车应采用篷布覆盖，防止运输时混合料水分蒸发或者被雨淋湿。

泡沫沥青冷再生混合料的摊铺

      - 再生混合料宜采用带自动找平装置的摊铺机来进行摊铺，摊铺时熨平板不需要加热。

      - 摊铺机必须缓慢、匀速、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或者中途停顿。摊铺速度宜控制在2～4m/min范围内。当发现摊铺后的混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时应分析原因，并予以消除。

      - 再生混合料的松铺系数由试验段铺筑确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层的厚度、平整度和横坡度，不符合要求时应及时调整。

      - 摊铺过程中的缺陷宜由人工作局部修补或更换混合料。

泡沫沥青冷再生混合料的碾压

      - 用一台单钢轮振动压路机进行初压，先静压1遍，然后采用强振(高幅低频)进行碾压，碾压遍数和碾压速度应参照试验段施工确定的碾压方案实施。

      - 初压完成后，应用一台12t以上的双钢轮振动压路机以弱振（低幅高频）进行复压。直线和不设超高的平曲线段，由路肩向路中心碾时，每次应重叠1/2轮宽，压完路面全宽时即为一遍。碾压遍数和碾压速度应参照试验段施工确定的碾压方案实施。

      - 终压紧跟复压进行，采用胶轮压路机对再生混合料进行搓揉碾压，一般不宜低于6遍，胶轮碾压完成以后，可采用双钢轮钢轮压路机静压，以消除轮迹。

      - 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，保证再生层表面不受破坏。

      - 碾压过程中，再生层的表面始终保持湿润。

      - 碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和或用其他方法处理，使其达到质量要求。

      - 终压完成后应及时进行压实度检测，对压实度未达标路段应进行补压。

接缝的处理

      - 施工中出现的接缝主要包括纵向接缝和横向接缝，应采用垂直的平接缝，并符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中的有关规定。

养生和开放交通

      - 每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应进行自然风干养生，养生期不需要洒水。

      - 宜采用封闭交通进行养生，在封闭交通养生时，一般不必采取任何措施；但在开放交通的条件下养生时，再生层在完成压实后至少要1天后方可允许小型车辆通行，并应严格限制重型车辆通行，行车速度应控制在30km/h以内，并严禁车辆在再生层上掉头和急刹车。

      - 在养生过程中应及时检测路面的含水量，当泡沫沥青再生层含水量≤2%时或者再生层可以取出完整芯样时，可铺筑上层结构层。

施工质量控制要点

      - 泡沫沥青发泡质量控制

施工过程中，通过控制发泡温度和发泡用水量以满足泡沫沥青技术要求。如发现混合料中有大量丝状或结团沥青出现，应停工检查。

      - 压实度控制

按照试验段确定的压实工艺进行碾压，保证压实后的再生层符合压实度和平整度的要求。终压必须采用胶轮压路机进行碾压，而且遍数应得到有效控制和保证。

就地冷再生施工工艺

施工流程

泡沫沥青就地冷再生施工流程宜按照图5.3.1所示的顺序进行。

图5.3.1 就地冷再生施工工艺流程

施工准备

      - 施工准备应符合本规范第5.2.4条中的相关规定。

      - 对要实施就地冷再生的路段进行弯沉检测，弯沉值超标路段应先预处理再进行冷再生施工。若旧路面坑槽较深、路面沉陷、弹簧、翻浆等路面病害严重，还应局部进行挖补处理；对于高出原路面设计标高5cm以上的拥包、波浪、车辙等部位要进行铣刨或挖除；低于原路设计标高的路段可用铣刨料或加新骨料进行修整，使原路面基本平整。

      - 需要新加的集料应保持干燥，集料的撒布宜采用集料撒布车进行，没条件时也可以采用人工来撒布。但人工撒布应预先根据集料的用量计算每车集料所覆盖的面积，然后在路面上用石灰画网格，人工均匀摊开，保证厚度均匀。

      - 可用人工撒布需要添加的水泥，根据再生深度、配合比设计提供的水泥剂量和再生混合料的干密度等，计算每包水泥的摊铺面积，用石灰划网格并均匀摊铺水泥，水泥一旦撒布完成，除了再生机以外其他车辆或机械设备一律不得进入施工区域。宜优先采用水泥撒布车或水泥稀浆车来添加水泥。

      - 再生施工前应检查再生路段旧路面材料的含水量，可采用冷再生机取样来测定其含水量，以此为依据来计算再生料的外加水量。

试验段施工

      - 开工前应铺筑试验段，试验段应位于施工路段以内。试验段应根据道路结构形式和损坏状况选取有代表性的路段，长度宜为100～200m。

      - 级配及生产配合比调整

应选择不同的再生机行走速度、转子速度以及破碎梁开度等不同的组合再生，每种组合至少再生50m，取中间段材料进行筛分试验，以筛分试验结果接近配合比试验级配曲线的组合作为再生机施工工作参数。

若再生机工作参数不能使再生混合料满足级配要求，应添加新集料调整级配，同时取样进行进行重型击实和劈裂强度试验，验证和调整配比。

      - 确定合理施工段长度

根据再生路面的宽度和再生机的工作速度，综合考虑现场施工组织、保通情况、整形和碾压以及水泥初凝时间等因素，确定正式施工时每个作业段合理的施工长度。

      - 确定碾压方案

应符合本规范第5.2.5.3条规定

      - 劈裂强度及车辙动稳定度检测

应符合本规范第5.2.5.4条规定

      - 试验段施工检测报告

试验段施工结束后，施工单位应就各项试验内容提出完整的试验段施工检测报告，编写试验段施工总结，为正式施工提供指导。

通过试验段的铺筑应确定以下内容：

- 验证现场材料的级配和实际生产配合比；

- 泡沫沥青冷再生混合料的最大干密度、最佳含水量和添加的水量；

- 沥青的发泡性能；

- 再生层的压实厚度；

- 泡沫沥青冷再生混合料的性能指标；

- 施工机械的组合方式，以及满足压实度所采用的碾压方案

- 冷再生施工作业段长度。

冷再生机铣刨拌和

      - 冷再生机推动水罐车以及沥青罐车在再生路段行进，平均速度一般为3～8m/min（可参照试验段施工的数据来选择）。坡陡弯急的山区路段和网裂严重路段应根据实际情况来调整行进速度，有必要时可调整转子转速。

      - 在冷再生机行进速度稳定下来后应利用再生机上配备的测试喷嘴来检验沥青的发泡质量。

      - 施工中应尽量减少无故停机次数和停机时间，以减少和避免产生横向接缝。

      - 再生机后应有专人跟随，随时检查再生深度、含水量，观察泡沫沥青发泡效果、分布情况以及拌和材料是否均匀，并及时反馈给再生机操作员，配合操作员进行适当调整。

      - 应在每幅再生施工作业面边缘处（再生机前进方向的右侧边缘）设置引导线以协助操作人员，冷再生机前进时，操作员要随时观察再生机的行驶轨迹，保证各刀之间的搭接，同时，行驶线型要保持和原路面一致。

      - 再生深度检查以相邻再生层结构顶面或旧路面为准，应在再生机每次下刀位置的两侧进行检查，可使用钢钎刺入或人工开挖测量深度。

      - 再生机如果进行多幅施工时，要保证每两幅之间的搭接宽度不小于15cm。

      - 再生机完成作业的路面应安排人员处理边线和清理混合料中的杂质以及每刀起始位置的余料，以防止影响纵向接缝、横向接缝、平整度和再生材料的密实度。

      - 带熨平板的再生机，应经常检查熨平板后摊铺的再生混合料厚度。

      - 在施工过程中，对混合料的级配、再生深度、水的喷洒量有任何疑问时，尤其是发现沥青出现条状或结团现象，应停止施工,待问题解决后再施工。

碾压整形

      - 再生层的碾压应符合本规范第5.2.9条中的规定。

      - 当一个作业段的再生和初压完成后，应立即用平地机整形。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮一遍。同时采用人工配合平地机精平，尽量缩短整形的施工时间。而且整平后左右两侧产生的多余再生料必须用人工及时予以清理，以利于压路机将边缘碾压密实。整形完成后应立即进行冷再生层的复压和终压。

      - 在整形过程中，严禁任何车辆通行，并保持无明显的粗细集料离析现象。

      - 整形完成后，如果再生材料表面水分散失比较严重，应先洒水后再进行复压。

接缝的处理

      - 再生层纵向接缝的位置要尽量避开慢行、重型车辆的轮迹线。

      - 纵向搭接处，应根据搭接宽度，调整搭接区域水和泡沫沥青的喷洒。

      - 横向接缝的搭接超过水泥初凝时间，重新作业前必须将再生机机组后退至已再生路段至少1.5m以外的距离，并补撒适量水泥再继续施工。

养生和开放交通

应符合本规范第5.2.11条中的规定。

施工质量控制要点

      - 施工质量控制要点应符合本规范第5.2.12条中的规定

      - 含水量的控制

每200m应检测一次再生料的含水量，及时调整拌和用水量。

      - 再生机拌和均匀性控制

每100m挖坑检查再生料的离析情况，发现不均匀应调整再生机行走速度、转子速度和破碎梁舱门开度，保证集料的均匀性。施工质量管理

施工质量管理

泡沫沥青冷再生施工前，原材料的质量控制和检查项目、频率应满足表6.1的要求。

表6.1泡沫沥青冷再生施工前原材料检查

| 材 料 | 检查项目 | 要求值 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡沫沥青 | 膨胀率 | ≥10 | 每批来料1次 |
|  | 半衰期s | ≥8 |  |
|  | 针入度、软化点、延度 | 符合设计要求 |  |
| 水 泥 | 水泥强度、凝结时间 | 符合设计要求 | 每批来料1次 |
| 集料 | 第4.5.2节规定的项目 | 符合设计要求 | 每批来料1次 |

注：正常施工时可不测水泥的相关指标，只需产品检验合格报告或出厂合格证即可。

泡沫沥青冷再生施工过程的质量控制项目、频率和质量标准应符合表6.2要求。

表6.2 泡沫沥青冷再生施工过程质量控制检查项目、频度和要求

| 检查项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%） | 符合设计要求 | 每车道每公里 检查3点 | 基于重型击实标准 最大干密度 T0921 |
| 15℃劈裂强度（MPa） | 符合设计要求 | 每个工作日1次 | T0716 |
| 干湿劈裂强度比（%） | 符合设计要求 |  | T0716 |
| 车辙动稳定度（次/mm） | 符合设计要求 | 根据需要时 | T0719 |
| 含水率（%） | 最佳含水量±1 | 发现异常时随时检测 | T0801 |
| 泡沫沥青用量（%） | 设计值±0.2 | 发现异常时随时检测 | 总量控制 |
| 水泥用量（%） | 设计值±0.3 | 发现异常时随时检测 | 总量控制 |
| 混合料级配 | 符合设计要求 | 发现异常时随时检测 | T0302 |

施工过程的外形尺寸检查项目、频度等应满足表6.3的要求。

表6.3泡沫沥青冷再生施工过程的外观尺寸检查项目、频度和要求

| 检查项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路或一级公路 | 其他等级公路 |  |  |
| 平整度（mm） | 8 | 12 | 每200延米2处，每处连续10尺 | T0931 |
| 纵断面高程（mm） | ±10 | 每20延米1点 | T0911 |
| 厚度（mm） | 设计厚度的 ﹣5% | 设计厚度的 ﹣8% | 每2000m21次 | 实际开挖或 插入测量 |
| 宽 度（mm） | 不小于设计宽度、边缘线整齐、顺适 | 每40延米1处 | T0911 |
| 横坡度（%） | ±0.3 | ±0.4 | 每100延米3处 | T0911 |
| 外 观 | 表面平整密实，无浮石，弹簧现象，无明显压路机轮迹现象 | 随 时 | 目 测 |

（规范性附录）
沥青发泡性试验方法

一般规定

应采用专用的沥青室内发泡设备，进行沥青发泡性能试验。

沥青发泡试验宜在常温（25℃左右）条件进行试验。

发泡试验用过的沥青，禁止重新进行发泡试验。

可参照本方法，对现场施工过程中沥青发泡性能进行检验。

试验设备

沥青发泡设备

目前室内试验通常使用沥青发泡试验机（如图A.2.1-1所示和图A.2.1-2所示），喷射泡沫沥青的速率大约 100g/s。接受泡沫沥青的低碳钢铁桶直径与测量膨胀体积的量尺，应与 500g 沥青的喷射量相对应。试验温度变化时应对沥青喷射时间进行标定，以保证沥青喷射量在 500g。用水量应与沥青流量值对应，标定完沥青喷射量后再根据沥青流量标定用水量。沥青与用水量的标定都应在一定的气压（通常为 4bar）与水压（通常为 5bar）下进行。

图 A.2.1-1 试验室用沥青发泡装置1

图A.2.1-2 试验室用沥青发泡装置2

钢桶、量尺与秒表

- 钢桶直径为 275mm,  容积为 20 升。

- 使用随机附带的量尺，或使用精度高于该量尺的其它量具。

- 秒表精度不低于0.1s。

试验方法与步骤

通过试验机泵送循环的沥青应加热至需要的温度（例如从150℃开始），并在开始试验前至少维持5分钟。

标定沥青的喷射流量，并设置计时器，使每次沥青的喷射量为500g。

设定水流量控制计，达到需要的加入量（通常从沥青质量的1%开始）。

将泡沫沥青喷射至钢桶里，并在喷射结束后，沥青体积膨胀达到最大的瞬间按下秒表，开始记录时间。

使用标尺（与275mm直径钢桶和500g沥青标定过）测量桶内沥青泡沫的最大高度，并作为泡沫沥青的膨胀率记录。

使用秒表测量沥青泡沫衰落至最大体积一半所持续的时间（精确到0.1s），并作为为泡沫沥青的半衰期记录。

平行试验三次，取平均值作为试验结果。

至少在4个发泡用水量下，重复步骤 3～7，通常用水量取沥青质量的1%、2%、3%和4%。

绘制膨胀率、半衰期随发泡用水量的变化曲线图，确定容许膨胀率对应的用水量m1和容许半衰期对应的用水量m2，取平均值作为该温度下的最佳发泡用水量。

重复以上步骤，对其它发泡温度（通常为 160℃、170℃和 180℃）进行检验。

比较不同发泡温度下，最佳发泡用水量对应的膨胀率及半衰期，选择膨胀率与半衰期都最优的发泡温度，作为最佳发泡温度。最佳发泡条件即为此温度以及此温度对应的最佳发泡用水量。

（规范性附录）
泡沫沥青冷再生混合料配合比设计方法

取样

泡沫沥青冷再生混合料在进行配合比设计前，需要对旧沥青路面进行取样。泡沫沥青就地冷再生宜使用就地冷再生设备来进行取样，如果条件限制亦可使用铣刨机进行取样；泡沫沥青厂拌冷再生应采用铣刨机进行取样。严禁使用人工取样。

沥青检测

在进行配合比设计时，首先要对用于发泡的沥青进行基本指标检测，其技术指标应满足本规范表4.2的要求。

沥青基本指标检测完成以后，应按照本规范附录A对其进行发泡特性检测， 确定沥青的最佳发泡条件。

级配设计

通过筛分试验，测得回收沥青路面材料（RAP）和新集料等各组成材料的级配。

根据回收沥青路面材料（RAP）和新集料的级配确定合成级配并绘制级配曲线，合成级配应满足表B.3.2中要求的级配范围，且设计的合成级配宜接近表中级配范围的中值。当反复调整不能满足要求时，应更换新集料重新进行设计。

表B.3.2 沥青路面泡沫沥青冷再生混合料级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 各筛孔的质量通过百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 粗粒式 | 中粒式 | 细粒式 |
| 37.5 | 100 |  |  |
| 26.5 | 85~100 | 100 |  |
| 19 | - | 90~100 | 100 |
| 13.2 | 60~85 | - | 90~100 |
| 9.5 | - | 60~85 | - |
| 4.75 | 25~65 | 35~65 | 45~75 |
| 2.36 | 30~55 | 30~55 | 30~55 |
| 0.3 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 0.075 | 6~20 | 6~20 | 6~20 |

确定最大干密度和最佳含水率

按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51－2009）T0804－1994方法确定混合料的最大干密度（含水泥，不含泡沫沥青）和最佳含水率。

泡沫沥青冷再生混合料的准备

（1）计算所要拌和的材料的数量，并放置到合适的拌缸内；

（2）根据式（B.5-1）计算试样干质量；

(B.5-1)

式中：——试样的干质量，g；

——试样的风干质量，g；

——风干试样的含水率，%。

（3）根据式（B.5-2）计算水泥用量。

(B.5-2)

式中：——需要加入的水泥质量，g；

——水泥剂量，%；

——试样的干质量，g。

（4）按式（B.5-3）计算确定需要加入试样中的含水量，按式（B.5-4）确定试样中所需的加水质量。

（B.5-3）

（ + ）                      （B.5-4）

式中：    ――风干试样的含水率，%；

――需要加入试样中的含水率，%；

――最佳含水率，%；

――试样所需的加水质量，g；

――需要加入的水泥质量，g；

――试样的干质量，g。

（5）将试样材料、水泥、水在拌缸内一起拌和至均匀，拌和时间一般不少于1分钟；

（6） 按式（B.5-5）确定泡沫沥青用量；

（ + ）                        （B.5-5）

式中：――需要加入的泡沫质量，g；

――泡沫沥青含量，％。

――试样的干质量，g；

――需要加入的石灰或水泥量，g；

（7）按（式B.5-6）确定泡沫沥青试验机的喷入时间；

/                         （B.5-6）

式中：――试验机上计时器设定的时间，s；

――需要添加的泡沫沥青质量，g；

――试验机上的沥青流量，g/s；

――在拌锅内损失沥青的补偿系数。一般通过试验实测来确定补偿系数，也可根据拌锅的类型取经验值，例如对于Hobart拌锅，该系数通常取1.25；对于强制式拌锅，该系数通常取1.0。

（8）将机械式搅拌机机与发泡设备对接在一起，以便泡沫沥青可直接喷入拌锅中；

（9）开启搅拌机，在向拌锅内喷射泡沫沥青之前至少拌和30秒，并在喷射泡沫沥青后持续拌和30秒；

（10）将拌制好的泡沫沥青稳定材料转移至容器内并立即密封，以防止水分损失；

（11）按照下述步骤立即成型试件，至少制作三种不同泡沫沥青用量（例如2.0%、2.5%和3.0%）的试件。

制作马歇尔试件

将拌和均匀的混合料装入试模，按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）中T0702-2001方法，使用马歇尔击实仪成型试件；

将试件连同试模一起侧放在60℃的鼓风烘箱中养生至恒重，养生时间一般不少于40h。

将试模从烘箱中取出，试样直接侧放至冷却12h后脱模。

制作至少四种不同泡沫沥青用量（通常为1.5%、2.0%、2.5%和3.0%）的试件。

确定最佳沥青用量

将各组油石比试件进行15℃劈裂试验和浸水24h劈裂试验。浸水24h劈裂试验的试验方法为：将试件完全浸泡在25℃的恒温水浴中23h,再在15℃恒温水浴中完全浸泡1h，然后取出试件立即进行15℃的劈裂试验。

劈裂强度试验应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）中T0716-2001方法进行试验。

根据劈裂强度和浸水劈裂强度试验结果，计算干湿劈裂强度比，并依照表B.7.2的要求，最终确定最佳泡沫沥青用量OAC。

表B.7.2 泡沫沥青冷再生混合料设计技术要求

| 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 劈裂试验 （15℃） | 劈裂强度（MPa） 不小于 | 0.40（基层、底基层） 0.50（下面层） |
|  | 干湿劈裂强度比（%）不小于 | 75 |
| 冻融劈裂强度比TSR(%) 不小于 | 70 |

附件

《公路沥青路面泡沫沥青冷再生施工技术规范》

（DBXX/XXXX-XXXX）

条 文 说 明

1 范围

1.1 采用沥青路面冷再生技术，将沥青面层和基层等旧路面材料加以再生利用，不仅节约大量的筑路材料，充分利用旧路材料，而且有利于节约能源，减少了废弃物的堆放，避免环境污染和降低工程造价，是符合当今公路维修对环保与资源循环再利用的发展趋势。

随着江西省沥青路面大（中）修和改（扩）建工程的日益增多，沥青路面冷再生技术正逐步广泛应用于省内公路的维修和养护中。本规范的制定，对进一步提高江西省沥青路面冷再生技术水平，保证冷再生施工质量将发挥重要作用。

1.2 泡沫沥青冷再生是以泡沫沥青作为再生结合料的冷再生技术，泡沫沥青冷再生混合料跟水泥冷再生混合料相比具有一定的柔性和良好疲劳性能，因此把泡沫沥青冷再生层用作路面结构的柔性基层甚至下面层，能够防止反射裂缝的产生，从而延长沥青路面的使用寿命。江西省近两年的应用主要集中在国省干线公路的改造和大修工程，如2014年在G105丰城段和G320新建段；2015年在G105南昌安义段、吉水段以及S220高安段等工程项目均进行了泡沫沥青冷再生推广应用，积累了大量的工程施工经验和试验检测数据。

1.3厂拌冷再生适用于：1）路面标高不变或增加不多的沥青路面；2）路面结构下承层病害较严重，需深层次进行处治的沥青路面。就地冷再生适用于：1）路面标高增加较多的沥青路面；2）路面结构下承层病害较少，仅需局部进行处治的沥青路面。

3术语和定义

3.1 用于泡沫沥青冷再生的回收沥青路面材料主要为沥青混合料回收料。

3.3 沥青发泡的原理：在150℃以上高温的沥青中加入少量水，水受热后产生水蒸汽，从而使沥青迅速膨胀，形成大量的沥青泡沫，此时沥青的物理性能暂时发生变化，其粘度显著降低，在常温下很容易与冷湿集料搅拌均匀。

图 3-1 沥青发泡原理示意图

4 材料要求

4.3.1 目前评价沥青发泡效果的主要技术指标是膨胀率和半衰期。膨胀率越大，施工和易性越好，泡沫沥青冷再生混合料中的泡沫沥青分散越均匀，为了使泡沫沥青与集料充分接触，形成良好的裹覆作用，膨胀率要足够大；半衰期实际是描述泡沫沥青的稳定性，半衰期越长，泡沫不容易衰减，可以与集料有较长时间的接触，获得越长的有效拌和时间，从而提高再生混合料的质量。因此，需要选择膨胀率较大且半衰期较长的发泡条件来制作发泡沥青。

一般情况下，随着发泡用水量的增加，半衰期逐渐降低，而膨胀率逐渐增加，一定温度下的发泡特性曲线如图4-1所示。

图4-1 一定温度下的发泡特性曲线

4.4.2 水泥对于提高泡沫沥青冷再生混合料的早期强度、水稳定性等具有积极作用，但是水泥剂量不宜过大，本规范建议不超过1.8%。

5 冷再生施工

5.1 一般规定

5.1.1 当泡沫沥青层用于三、四级公路的上面层时，由于泡沫沥青冷再生混合料属于常温下稳定的材料，粗集料间的粘接力不足，会导致表面在行车荷载及水的作用下产生松散或者集料剥落现象，使路面发生早期损坏，因此，应先做好上封层处理。

5.1.2 单层泡沫沥青冷再生层厚度过大，不利于冷再生层的压实，尤其是下部的泡沫沥青冷再生混合料。当需要增加单层压实厚度时，应相应增加压路机的吨位，同时进行压实工艺设计，确保再生层全厚内的压实度能够满足设计要求。也可以选择双层甚至多层再生，对于厂拌冷再生，可以将需要再生的材料分两次或多次进行分层摊铺和碾压；或者采用就地冷再生结合厂拌冷再生的方案进行，即先把一定厚度的上层材料铣刨，对下部层厚的材料进行就地冷再生，然后再把已铣刨的材料进行厂拌冷再生，一次或分多次覆盖于已完成的就地冷再生层上。

泡沫沥青冷再生混合料最大粒径较大，且材料的级配变异性也相对较大，冷再生层厚度过薄，混合料容易离析，且难以形成结构强度，因此厂拌冷再生层厚度不宜小于8cm；就地冷再生时由于还需保证足够的沥青流量，因此其厚度不宜小于12cm。

5.1.3 泡沫沥青冷再生施工气温高可以保证沥青发泡效果，泡沫沥青更容易和更均匀分散到集料中，所形成的沥青胶浆粘结性更好，从而更容易裹覆集料，再生混合料强度也更高。因此，为了获得较高的再生混合料性能，不宜在温度过低时施工。

5.1.4 泡沫沥青冷再生施工时如遇下雨，会造成再生混合料的含水量不可控，影响压实效果和随后的再生层强度，因此要立即停止施工。泡沫沥青厂拌冷再生层在养生初期对雨水比较敏感，雨水会使其成型缓慢甚至造成破坏，因此对已施工完的再生层应采取遮盖措施。

综合考虑气温和雨水的影响，并结合江西省的气候特点，建议在每年的7～10月进行泡沫沥青冷再生施工。

5.2 厂拌冷再生施工工艺

5.2.3 旧沥青路面材料的回收和堆放

5.2.3.1 旧沥青路面材料在铣刨回收前，应选取200～300m作为铣刨试验段，开始铣刨并正常运行50m后，以4～6m/min、6～8m/min、大于8m/min等三种不同速度按再生深度对旧路面进行铣刨。在不同速度铣刨后的旧料中选取具有代表性的材料送往试验室进行筛分，选择级配最接近理想级配的铣刨速度，作为施工时的速度。

保持铣刨参数的稳定，主要是为了控制铣刨料的变异性，也是为了保证生产泡沫沥青冷再生混合料时级配的稳定性。当铣刨料由于变异性过大，不能满足级配要求时，可以采取二次破碎的办法，使其达到要求。

影响铣刨料级配的因素虽然很多，但是据相关研究表明，铣刨速度是主要决定因素，因此一旦确定应严格执行。

5.2.3.4 回收沥青路面材料容易吸附水分，造成冷再生时混合料水分超过最佳含水率或含水率变异性过大，因此其堆放需要采取防水措施。

5.2.5 铺筑试验段

5.2.5.3 压路机碾压顺序可参照本规范第5.2.9条的规定，在复压和终压过程中，用灌砂法检测压实度，能够在规定时间内满足压实度要求，且表面平整度好，即可确定为合理的碾压方案。

5.2.6 泡沫沥青冷再生混合料的拌和

5.2.6.5 拌和时用水量较小时，泡沫沥青在混合料中不能均匀分散，会出现条状沥青团，这会使混合料粘结力变差，且均匀性不好。缺乏水分和发泡沥青的分散不均匀，使得混合料无法被有效压实，从而造成空隙大，强度低。对于泡沫沥青冷再生混合料，足够的拌和用水量是决定材料最终性能的关键因素，但是过多的水分也会对材料性能不利，力学性能会有所降低。本规范推荐的泡沫沥青冷再生混合料最佳拌和用水量为最佳含水率的80%，可综合考虑施工时的天气、运距等因素进行微调。

5.2.12 施工质量控制要点

5.2.12.1 泡沫沥青的分散均匀性是影响混合料的强度的重要因素，若混合料中出现沥青结团或者有明显拉丝现象，证明泡沫沥青没有被均匀分散，应立即停止拌和生产，并分析原因。

5.2.12.2 由于采用泡沫沥青作为再生结合料，泡沫沥青冷再生层具有一定的柔性，因此要采用胶轮压路机对再生层进行搓揉碾压，且碾压遍数必须得到有效控制和保证，以确保冷再生层的密实以及表面平整。

5.3 就地冷再生施工工艺

5.3．2 施工前准备

5.3.2.3 每车新掺集料装车后应过磅，以获得每车料的质量用于计算覆盖的面积。卸料时应尽量卸置于预先做好标记的中间。

5.3.2.4 采用水泥撒布车或水泥稀浆车撒布水泥，可以更加准确控制水泥的添加量。使用水泥撒布车时，应对撒布量提前进行标定；当在城市或村镇等人群密集区域施工时，应优先使用水泥稀浆车来添加水泥，以避免水泥粉尘对周边居民造成滋扰。

5.3.3 试验段施工

5.3.3.2 一般选取两种再生机行进速度，例如5～6m/min和7～8m/min，并根据实际工况和所用冷再生机的特点来选择不同转子转速以及破碎梁开度，制定3-4种再生组合方案。

5.3.3.4 压路机碾压顺序可参照本规范第5.3.5条的规定，在复压和终压过程中，用灌砂法检测压实度，能够在规定时间内满足压实度要求，且表面平整度好，即可确定为合理的碾压方案。

5.3.6 接缝的处理

5.3.6.2 再生层纵向接缝的搭接宽度应根据再生层厚度和再生混合料的粒径变化进行调整，再生层越厚或粒径越大，搭接宽度应相应增加。此外，相邻两次作业间隔12h以上的再生层纵向接缝也应相应增加搭接宽度。

5.3.6.3 由于不同的工作日、再生机故障等原因使两个前后相连的作业段横向接缝的搭接超过水泥初凝时间。搭接区域可以喷洒适量的拌和用水，但必须关闭泡沫沥青的喷洒。

6 施工质量管理

6.1 泡沫沥青不仅需要检查发泡性能，还需要检测沥青本身的针入度、软化点和延度等三大性能指标。

6.2 泡沫沥青用量可根据实际使用总量来进行检查。使用抽提或者燃烧法检测沥青用量，由于回收沥青路面材料中本身含有沥青，因此其检测结果会出现偏差。总量控制的方法同样很难做到精确控制，但相对更简便一些。

# Text boxes

封闭交通

原沥青路面铣刨

铣刨面清扫、病害处理

铣刨料运输至拌和场地

泡沫沥青混合料拌制

泡沫沥青混合料运输

泡沫沥青混合料摊铺

泡沫沥青混合料碾压

再生层养生

深层病害处理

封闭交通

施工前准备和组织

摊铺新加集料

摆放和撒布水泥

冷再生机组就位

冷再生机铣刨与拌和

压路机初压

平地机整形

压路机复压和终压成型

养生