ICS

备案号：

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

公路沥青路面水泥就地冷再生

施工技术规范

Technical Specifications of construction for Cold In-place Recycling with cement on Highway Asphalt Pavement

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　材料要求	2

4.1　回收沥青路面材料	2

4.2　水泥	2

4.3　新掺集料	2

4.4　水	2

5　施工工艺	3

5.1　施工流程	3

5.2　一般规定	3

5.3　施工前准备	3

5.4　试验段施工	4

5.5　铣刨拌和	5

5.6　碾压整形	5

5.7　接缝处理	6

5.8　养生	6

5.9　施工质量控制要点	6

6　施工质量管理	7

附录A（规范性附录）　水泥冷再生混合料配合比设计方法	9

附件  《公路沥青路面水泥就地冷再生施工技术规范》(DBXX/XXXX-XXXX)条文说明	12

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省公路管理局、江西省公路学会、宜春市公路管理局、新余市公路管理局、九江市公路管理局、维特根（中国）机械有限公司。

本标准主要起草人：曾晓文、熊洪滨、冯义卿、陈翔、黄结友、凌云志、何祖林、郑磊、孔练军、廖根保、敖国云、蔡寻泉、范秋华、颜义、涂青峰、江文杰

本标准由江西省交通运输厅负责解释。

引  言

截止2016年底，江西省高速公路通车里程基本建成6000公里，国省干线一、二级路的总里程已经超过1万公里。随着我省干线公路网的规划完成，新建公路的比重逐年减少，改（扩）建、大（中）修公路里程不断增加。在沥青路面维修中如继续采用传统方式，不仅增加了重修路面所需的沥青和砂石材料，而且破坏周围环境，容易造成环境污染。为此，大力发展符合循环经济模式的沥青路面再生技术，将废旧路面材料再生应用于沥青路面的养护和维修，变废为宝，可以避免材料对环境的污染，减少道路对建设材料的需求，降低筑路成本，促进节能减排，创造良好的经济和社会效益。

水泥就地冷再生技术是将沥青面层和基层等旧路面材料加以循环再利用，采用水泥作为再生结合料，再生稳定后的材料接近于半刚性材料，用来铺筑道路的底基层或基层。因此，水泥就地冷再生技术适用于国省干线的大（中）修或改（扩）建工程。

在执行过程中如有意见或建议，请函告江西省公路管理局（地址：南昌市红谷滩新区赣江中大道1426号，联系电话：0791- 86243850，邮编：330038），以便修订时研用。

公路沥青路面水泥就地冷再生施工技术规范

范围

本规范规定了公路沥青路面水泥就地冷再生施工的术语和定义、材料要求、施工工艺和施工质量管理。

本规范适用于各等级公路沥青路面的大（中）修和 改（扩）建工程中采用水泥作为再生结合料的沥青路面就地冷再生施工。城市道路的沥青路面水泥就地冷再生施工可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

JTG E40-2007     公路土工试验规程

JTG E42-2005     公路工程集料试验规程

JTG E51-2009     公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTG E60-2008     公路路基路面现场测试规程

JTG F40-2004     公路沥青路面施工技术规范

JTG F41-2008     公路沥青路面再生技术规范

JTG/T F20-2015   公路路面基层施工技术细则

JTJ 073.2-2001   公路沥青路面养护技术规范

术语和定义

回收沥青路面材料 reclaimed asphalt pavement (RAP)

采用专用设备（如铣刨机或就地冷再生机）将旧沥青路面铣刨、破碎所获得的旧路面材料。

沥青路面冷再生asphalt  pavement cold  recycling

采用专用机械设备对旧沥青路面或回收沥青路面材料（RAP）进行处理，掺加一定比例的新集料（必要时）、再生结合料、活性填料（必要时）等形成路面结构层的技术。

水泥就地冷再生cold in-place recycling with cement

采用专用的就地冷再生设备，对沥青路面进行现场铣刨、破碎，添加一定比例的新集料（必要时）、作为再生结合料的水泥和水，在常温下进行拌和、摊铺和碾压，形成路面结构层的沥青路面再生技术。

冷再生混合料cold recycling Mixture

常温下进行再生时含有回收沥青路面材料（RAP）的混合料。

冷再生混合料级配gradation of cold recycling Mixture

冷再生混合料中回收沥青路面材料（RAP）与新掺集料的合成级配。

最大干密度maximum dry density

通过击实试验所确定的冷再生混合料干密度峰值。

最佳含水率optimum water content

最大干密度时冷再生混合料中水与烘干后固体（包括回收沥青路面材料（RAP）、添加的新集料和水泥）的质量百分比，表明冷再生混合料在此含水率下能达到最佳的压实效果。

材料要求

回收沥青路面材料

回收沥青路面材料的级配应尽量满足冷再生混合料的级配要求，若不能满足级配要求，则应保持级配稳定，通过添加新集料调整级配，使其满足级配的要求。

水泥

作为再生结合料的水泥可以采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，火山灰硅酸盐水泥。水泥的初凝时间应在3h以上，终凝时间应大于6h而小于10h，禁止使用快硬水泥、早强水泥。水泥应疏松干燥、无聚团结块、受潮变质。水泥强度等级可为32.5或42.5。

水泥的剂量应以满足设计要求的水泥冷再生混合料配合比试验结果为准。

新掺集料

水泥就地冷再生中掺入新集料的目的是改善或调整冷再生混合料级配，使其满足本规范规定的级配范围要求。集料的掺配比例应根据配合比试验确定。

集料的强度、压碎值、针片状含量等技术指标应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中的有关规定。单一粗、细集料质量不能满足要求但混合料性能满足要求时，可以使用。

集料堆放、运输途中，必须进行覆盖。

材料堆放场地应进行硬化处理，同时做好排水设施，各种材料应分开堆放，避免受潮、互相交叉混料和污染。

水

冷再生拌合用水和养护用水一般采用可饮用水。使用非饮用水，应经试验验证，不影响产品和工程质量时方可使用。

施工工艺

施工流程

水泥就地冷再生施工流程宜按照图5.1所示的顺序进行。

图5.1 就地冷再生施工工艺流程

一般规定

水泥就地冷再生层只能作为底基层或基层。

水泥就地冷再生基层的厚度不宜大于25cm，且不应小于15cm。

采用全深式就地冷再生，旧路面沥青层厚度占再生层厚度的比例不宜超过50%。

水泥就地冷再生施工期的日最低气温应在5℃以上。

水泥就地冷再生使用水泥作为结合料，从添加水泥开始至混合料碾压完成的时间间隔不得超过水泥的初凝时间。

就地冷再生施工时如遇下雨，则应立即停止施工，并采取必要的遮盖措施，避免刚施工完的再生层遭雨淋。

施工前应制定详细的施工方案，所有路用材料必须经检验合格以后方可使用。

冷再生施工所用到的单钢轮振动压路机的吨位根据再生层的厚度来选择，可参考表5.2.8。

表5.2.8 单钢轮振动压路机吨位选择

| 压实层厚度（cm） | 压路机吨位（吨） |
| --- | --- |
| 15～20 | 22 |
| 20～25 | 25 |

施工前准备

施工前应对现场技术管理人员、所有施工机械及设备的操作人员进行技术交底，落实并明确各自的责任，并清楚如何操作；所有施工人员均应清楚施工程序。

根据旧沥青路面实测弯沉值结果，对于弯沉值的突变点、可疑点，应做进一步核实。查看道路的病害情况：根据道路病害的大小、严重程度，分段、分幅进行归类划分，若坑槽较深、路面沉陷、弹簧、翻浆等病害严重，需对路面下基层进行挖补处理，然后上基层进行冷再生处理；对于高出原路面设计标高5cm以上的拥包、波浪、车辙等部位要进行铣刨或挖除；低于原路设计标高的路段可用铣刨料或加新骨料进行修整，使原路面基本平整；

对再生施工路段实施交通管制，确保过往车辆有序分流，保证施工安全。

施工前需将原路面清扫干净，避免有杂质混入混合料中，影响冷再生混合料质量。

再生施工前，应在道路的两侧放置一系列的标桩（杆）作为基线，用来恢复道路的中心线，并据此来确定再生工作范围。

检查再生施工中需要用到的机械设备是否工作正常。

新掺集料应保持干燥，集料的撒布宜采用集料撒布车进行，无条件时也可以采用人工来撒布。人工撒布应预先根据集料的用量计算每车料所覆盖的面积，在路面上用石灰做好标记，摊开后保证厚度均匀。

有条件的应优先采用水泥撒布车或水泥稀浆车来添加水泥。无条件时可采用人工撒布需要添加的水泥，根据再生深度、配合比设计提供的水泥剂量和冷再生混合料的干密度等，计算每包水泥（50Kg）的摊铺面积，用石灰划网格并均匀摊铺水泥，水泥一旦撒布完成，除了再生机以外其他车辆或机械设备一律不得进入施工区域。

再生施工前应检查再生路段旧路面材料的含水量，可采用冷再生机取样来测定其含水量，以此为依据来计算再生料的外加水量。

试验段施工

开工前应铺筑试验段，试验段应位于施工路段以内。试验段应根据道路结构形式和损坏状况选取有代表性的路段，长度宜为100～200m。

级配及生产配合比调整

应选择不同的再生机行进速度、转子转速以及破碎梁开度等不同的组合再生，每种组合至少再生50m，取中间段材料进行筛分试验，以筛分试验结果接近配合比试验级配曲线的组合作为再生机施工工作参数。

若调整再生机工作参数不能使冷再生混合料满足级配要求，应添加新集料调整级配，同时取样进行重型击实和无侧限抗压强度试验，验证和调整配合比，修正最大干密度和最佳含水量等。

确定合理施工段长度

根据再生路面的宽度和再生机的工作速度，综合考虑现场施工组织、保通情况、整形和碾压以及水泥初凝时间等因素，确定正式施工时每个作业段合理的施工长度。

确定碾压方案

通过试验段的施工，确定合理的碾压方案（碾压顺序、碾压速度和遍数等），保证再生层的压实度达到要求。

无侧限抗压强度试验

在试验段的施工过程中，应按规范制作试件，测定7d无侧限抗压强度，以此来验证冷再生混合料配合比设计是否合理。若材料变化或调整配合比时，应增加试验的组数。

试验段检测报告

试验段施工结束后，施工单位应就各项试验内容提出完整的试验段施工检测报告，编写试验段施工总结，为正式施工提供指导。

通过试验段的铺筑应确定以下内容：

验证现场材料的级配和实际生产配合比；

冷再生混合料的最大干密度、最佳含水量和添加的水量；

再生层的压实厚度；

水泥稳定冷再生混合料的性能指标；

施工机械的组合方式，以及满足压实度所采用的碾压方案；

冷再生施工作业段长度。

铣刨拌和

冷再生机推动水罐车在再生路段行进，平均速度一般为5～8m/min（可参照试验段施工的数据来选择）。坡陡弯急的山区路段和网裂严重路段应根据实际情况来调整行进速度，有必要时可调整转子转速。

施工中应尽量减少无故停机次数和停机时间，以减少和避免横向接缝的产生。

再生机后应有专人跟随，随时检查再生深度、水泥用量和含水量，并配合再生机操作人员进行调整。

应在每次下刀前在再生宽度的边缘处（再生机前进方向的右侧边缘）设置引导线以协助操作人员，冷再生机行进时，操作员要随时观察再生机的行驶轨迹，保证各刀之间的搭接，同时，行驶线型要保持和原路面一致。

再生深度检查以相邻再生层结构顶面或旧路面为准，应在再生机每次下刀位置的两侧进行检查，可使用钢钎刺入或人工开挖测量深度。

再生机完成作业的路面应安排人员处理边线和清理混合料中的杂质以及每刀起始位置的余料，以防止影响纵向接缝、横向接缝、平整度和再生材料的密实度。

带熨平板的再生机，应经常检查熨平板后摊铺的冷再生混合料厚度。

在施工过程中，对混合料的级配、再生深度、水的喷洒量有任何疑问时应停止施工，待问题解决后再施工。

碾压整形

用一台单钢轮振动压路机紧随再生机进行初压，先静压1遍，然后采用强振(高幅低频)进行碾压，碾压遍数和碾压速度应参照试验段施工确定的碾压方案实施。每次碾压从施工段起点开始，至再生机边缘止，碾压宽度应超过该幅再生宽度。

当一个作业段的再生和初压完成后，应立即用平地机整形。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮一遍。同时采用人工配合平地机精平，尽量缩短整形的施工时间。而且整平后左右两侧产生的多余再生料必须用人工及时予以清理，以利于压路机将边缘碾压密实。

在整形过程中，严禁任何车辆通行，并保持无明显的粗细集料离析现象。

整形完成后，如果再生材料表面水分散失比较严重，应先洒水后再进行复压。

整形后，用一台单钢轮振动压路机以先强振（高幅低频）后弱振（低幅高频）进行复压直线和不设超高的平曲线段，由路肩向路中心碾压时，每次应重叠1/2轮宽，压完路面全宽时即为一遍，碾压遍数和碾压速度应参照试验段施工确定的碾压方案实施。

可采用单钢轮振动压路机以静压方式来进行终压和收面，有条件宜采用胶轮压路机来进行。

严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，应保证再生层表面不受破坏。

碾压过程中，再生层的表面始终保持湿润。

碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和或用其他方法处理，使其达到质量要求。

终压完成后应及时进行压实度检测，对压实度未达标路段应进行补压。

接缝处理

再生层纵向接缝的位置要尽量避开慢行、重型车辆的轮迹线。

再生层纵向接缝的搭接宽度应不小于15cm。

纵向搭接处，应根据搭接宽度，调整搭接区域的喷水。

横向接缝的搭接超过水泥初凝时间，重新作业前必须将再生机机组后退至已再生路段至少1.5m以外的距离，并补撒适量水泥再继续施工。

养生

每一再生段落在碾压完成并经压实度检查合格后，应进行洒水养生，优先采用覆盖洒水养生。

冷再生层在养生期间，除洒水车可通行外，应封闭交通。不能封闭交通时，应限制重车通行，其他车辆的车速不应超过30km/h。

养生期不宜少于7d。

施工质量控制要点

水泥剂量的控制

水泥用量按室内配合比设计提供的剂量加损耗实际撒布。水泥剂量通常采用现场核实每包（50Kg）摊铺面积来控制，必要时可采用滴定法检验。

含水量的控制

每200m应检测一次再生料的含水量，及时调整拌和用水量。

再生机拌和均匀性控制

每100m挖坑检查再生料的离析情况，发现不均匀应调整再生机行走速度、转子速度和破碎梁舱门开度，保证集料的均匀性。

压实度控制

按照试验段确定的压实工艺在混合料最佳含水率情况下进行碾压，保证压实后的再生层符合压实度和平整度的要求。

施工质量管理

水泥就地冷再生施工前，原材料的质量控制和检查项目、频率应满足表6.1的要求。

表6.1水泥就地冷再生施工前原材料检查

| 材 料 | 检查项目 | 技术要求值 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 | 水泥强度、凝结时间 | 符合设计要求 | 每批来料1次 |
| 集料 | 级配、压碎值 | 级配满足设计要求，压碎值≤30% | 每批来料1次 |

水泥就地冷再生施工质量的检查项目、频率应满足表6.2的要求。

表6.2 水泥就地冷再生施工质量的检查项目、质量标准和检查方法

| 检查项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%） | 符合设计要求 | 每车道每公里检查3点 | T0921 |
| 无侧限抗压强度（MPa） | 符合设计要求 | 每工作日1次 | T0805 |
| 含水率（%） | 最佳含水率±1% | 发现异常时随时检测 | T0801 |
| 水泥用量（%） | 设计值±0.3 | 发现异常时随时检测 | T0809 |
| 级配 | 符合设计要求 | 每车道每公里1次 | T0302 |

冷再生层的外形尺寸检查项目、频度等应满足表6.3的要求。

表6.3冷再生层的外观尺寸检查项目、频率和要求

| 检查项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路和一级公路 | 其他等级公路 |  |  |
| 平整度（mm） | 10 | 12 | 每200延米2处，每处连续10尺 | T0931 |
| 纵断面高程（mm） | ±10 | 每20延米1点 | T0911 |
| 厚度（mm） | 设计厚度的﹣8% | 设计厚度的﹣10% | 每2000m21次 | 实际开挖或 插入测量 |
| 宽度（mm） | 不小于设计宽度、边缘线整齐、顺适 | 每40延米1处 | T0911 |
| 横坡度（%） | ±0.3 | ±0.5 | 每100延米3处 | T0911 |
| 外观 | 表面平整密实，无浮石，弹簧现象，无明显压路机轮迹现象 | 随时 | 目测 |

（规范性附录）
水泥冷再生混合料配合比设计方法

取样

应使用就地冷再生机在旧沥青路面上铣刨有代表性的路段，获得回收旧路面材料（RAP）样品。如果条件限制可使用铣刨机进行取样，禁用人工取样。

级配设计

通过筛分试验测得回收旧路面材料的级配，满足表A.2中要求的级配范围。不符合级配要求，添加新集料使合成级配满足级配要求。

表A.2 水泥冷再生混合料级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 各筛孔的质量通过百分率(%) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 37.5 |  | 100 | 90~100 |
| 31.5 | 100 | - | - |
| 26.5 | 90~100 | - | 66~100 |
| 19 | 72~89 | - | 54~100 |
| 9.5 | 47~67 | - | 39~100 |
| 4.75 | 29~49 | 50~100 | 28~84 |
| 2.36 | 17~35 | - | 20~70 |
| 1.18 | - | - | 14~57 |
| 0.6 | 8~22 | 17~100 | 8~47 |
| 0.075 | 0~7 | 0~30 | 0~30 |

确定最大干密度和最佳含水率

分别按3.5%，4.0%，4.5%，5.0%，5.5%的水泥剂量制备不同比例的混合料。水泥剂量的数量选取可以根据当地施工经验和实际要求来进行调整。

按照式(A.3-1)确定试样的干质量。

(A.3-1)

式中：——试样的干质量，g；

——试样的风干质量，g；

——风干试样的含水率，%。

按照式(A.3-2)确定水泥的用量。

(A.3-2)

式中：——水泥用量，g；

——水泥剂量，%；

——试样的干质量，g。

按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）T0804-94规定的重型击实方法确定混合料的最大干密度和最佳含水率。

成型试件

按照式（A.4.1-1）确定加水百分比，并按公式A.3-4确定需要加水的质量。

(A.4-1)

(A.4-2)

式中：  ——试样加水百分比，%；

——试样的最佳含水率，%；

——风干试样的含水率，%;

——加水的质量，g；

——试样的干质量，g；

——水泥用量，g。

根据计算出来的加水量拌制水泥冷再生混合料，按要求采用静压成型的方法制作试件。

确定水泥的最佳用量

将制好的试件在规定温度和湿度条件下保湿养生6天。在第7d将试件浸泡在水中，浸水24h后，按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ E51-2009）进行无侧限抗压强度试验。

计算无侧限抗压强度试验结果的平均值和变异系数。

根据设计要求的强度标准，选定合适的水泥剂量，此剂量试件室内试验结果的平均抗压强度R应符合公式A.5-1的要求：

(A.5-1)

式中：—设计抗压强度；

—实验结果的变异系数（以小数计）；

—标准正态分布表中随保证率（或置信度a）而变的系数，高速公路和一级公路应取保证率95%，即Za=1.645；对二级及以下公路取保证率90%，即Za=1.282。

水泥稳定冷再生混合料用做基层时，水泥剂量不宜超过6%。当水泥剂量为5%而混合料强度达不到设计要求时，应该考虑调整级配和添加新集料来改善强度结果。

经配合比设计确定的冷再生混合料7d无侧限抗压强度应满足表A.5.5的技术要求。

表A.5.5 水泥冷再生混合料设计技术要求

| 检测项目 | 高速公路和一级公路 | 二级及二级以下公路 |
| --- | --- | --- |
| 7d无侧限抗压强度（MPa） | 基层，不小于 | 3.0～5.0 | 2.5～3.0 |
|  | 底基层，不小于 | 1.5～2.5 | 1.5～2.0 |

附件

《公路沥青路面水泥就地冷再生施工技术规范》

（DBXX/XXXX-XXXX）

条 文 说 明

1 范围

1.1 采用沥青路面冷再生技术，将沥青面层和基层等旧路面材料加以再生利用，不仅节约大量的筑路材料，充分利用旧路材料，而且有利于节约能源，减少了废弃物的堆放，避免环境污染和降低工程造价，是符合当今公路维修对环保与资源循环再利用的发展趋势。

随着江西省沥青路面大（中）修和改（扩）建工程的日益增多，沥青路面冷再生技术正逐步广泛应用于省内公路的维修和养护中。本规范的制定，对进一步提高江西省沥青路面冷再生技术水平，保证冷再生施工质量将发挥重要作用。

1.2 水泥就地冷再生是以水泥作为再生结合料的冷再生技术，稳定以后的材料非常接近于半刚性材料，因此水泥冷再生层一般用作路面结构的基层或底基层。江西省近年来水泥冷再生技术的应用主要集中在国省道干线公路大修工程，对已损坏的原水泥稳定基层或底基层用水泥就地冷再生技术进行补强，从而提高旧沥青路面的承载力，延长路面的使用寿命。

3术语和定义

3.1 用于水泥就地冷再生的回收沥青路面材料主要包括两种：水泥稳定基层回收料和沥青混合料回收料。

3.2 沥青路面冷再生是指在常温下进行的再生技术，按照施工场合和工艺的不同，可分为厂拌冷再生和就地冷再生。

4 材料要求

4.2 水泥

4.2.2 水泥就地冷再生的水泥剂量一般为3.5%～5.5%，不宜超过6.0%。

5 施工工艺

5.2 一般规定

5.2.2 单层冷再生层厚度过大，不利于冷再生层的压实。当需要增加单层压实厚度时，应相应增加压路机的吨位，同时进行压实工艺设计，确保再生层全厚内的压实度能够满足设计要求。也可以选择双层甚至多层再生，将需要再生的材料分两次或多次进行水泥就地冷再生，即先把一定厚度的上层材料铣刨，对下部层厚的材料进行水泥就地冷再生，然后再把已铣刨的材料一次或分多次覆盖于已完成的冷再生层上，进行水泥就地冷再生。

5.2.3 一般情况下，水泥就地冷再生仅推荐用于薄沥青层的路面再生，主要基于两方面原因：

- 用于水泥就地冷再生的旧沥青混合料仅作为集料来使用，其宝贵的沥青材料并没有发挥柔性的作用，沥青混合料占比过多易造成材料浪费；

- 当旧沥青混合料在水泥稳定材料中占比较大时，混合料的强度难以满足要求。

5.3 施工前准备

5.3.7 每车新掺集料装车后应过磅，以获得每车料的质量用于计算覆盖的面积。卸料时应尽量卸置于预先做好标记的中间。

5.3.8 采用水泥撒布车或水泥稀浆车撒布水泥，可以更加准确控制水泥的添加量。使用水泥撒布车时，应对撒布量提前进行标定；当在城市或村镇等人群密集区域施工时，应优先使用水泥稀浆车来添加水泥，以避免水泥粉尘对周边居民造成滋扰。

5.4 试验段施工

5.4.2 一般选取两种再生机行进速度，例如5～6m/min和7～8m/min，并根据实际工况和所用冷再生机的特点来选择不同转子转速以及破碎梁开度，制定3-4种再生组合方案。

5.4.4 压路机碾压顺序可参照本规范第5.6条的规定，在复压过程中，每压实一遍用灌砂法检测一次压实度，能够在规定时间内满足压实度要求，且表面平整度好，即可确定为合理的碾压方案。

5.7 接缝处理

5.7.2 再生层纵向接缝的搭接宽度应根据再生层厚度和冷再生混合料的粒径变化进行调整，再生层越厚或粒径越大，搭接宽度应相应增加。此外，相邻两次作业间隔12h以上的再生层纵向接缝也应相应增加搭接宽度，并在搭接区域补撒适量的水泥。

5.7.4 由于不同的工作日、再生机故障等原因使两个前后相连的作业段横向接缝的搭接超过水泥初凝时间, 搭接区域可以喷洒适量的拌和用水.

5.8 养生

养生期结束后，如其上为沥青面层，应清扫基层，并立即喷洒透层并做下封层，以防止再生层干缩开裂，同时保护再生层免遭施工车辆破坏。如其上为无机结合料稳定材料层，应洒少量水湿润表面。

# Text boxes

深层病害处理

封闭交通

施工前准备和组织

摊铺新加集料

摆放和撒布水泥

冷再生机组就位

冷再生机铣刨与拌和

压路机初压

平地机整形

压路机复压和终压成型

养生