江  西  省  地  方  标  准

DB/T XX－XXXX

蜂窝中空板式陶瓷膜

Honey comb insulating plate-type ceramic membrane

（编制说明书）

“蜂窝中空板式陶瓷膜”标准制订工作组

《蜂窝中空板式陶瓷膜》地方标准编制说明

一、前言

蜂窝中空板式陶瓷膜广泛应用于油田回注水的处理、炼油石化生产污水的处理、采油污水处理、钢铁焦化行业剩余氨水的处理、生活用水和各行业循环水的过滤处理中。目前省内、外生产企业达到50多家。目前国内外因无统一技术标准，各家对蜂窝中空板式陶瓷膜的技术理解不同，性能评价和性能各异，这也就造成了省内蜂窝中空板式陶瓷膜性能数据不统一，重复性和可靠性大大下降，做出来的产品质量差别较大，质量水平低，造成市场秩序混乱,应用时出现了许多严重的质量问题。通过制订统一的蜂窝中空板式陶瓷膜技术标准：

1.对于规范生产、设计、使用，确保水处理装置运行的安全、稳定、高效以及促进我省蜂窝中空板式陶瓷膜生产技术水平的提高都具有十分重要的意义。

2.为组织生产和质量检验以及产品贸易提供技术保障。

3.对促进该产业的发展，消除贸易上的技术障碍，提供强大的技术支撑。给社会带来巨大的经济效益和社会效益。

本标准从能够适应我省蜂窝中空板式陶瓷膜产品生产发展的需要，促进我省、乃至我国蜂窝中空板式陶瓷膜产品向国际先进水平看齐，增强我国蜂窝中空板式陶瓷膜产业国际市场的竞争能力而制订。

二、工作简况

1、任务来源

根据赣质监标字 [2017] 15号：省质监局关于下达2017年第二批江西省地方标准制修订计划的通知，《蜂窝中空板式陶瓷膜》（计划号：DB2017-2-10）已列入2017年行业标准制修订计划中。该标准《蜂窝中空板式陶瓷膜》的主要起草单位为江西博鑫精陶环保科技有限公司。国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）共同参与编制。

2、工作过程

蜂窝中空板式陶瓷膜产品自出现市场以来，本标准的制订单位和人员一直在跟踪搜集产品使用及相关标准实施情况，自收到江西省地方标准制修订项目计划通知后，江西博鑫精陶环保科技有限公司就积极与国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）联合行业专家成立了《蜂窝中空板式陶瓷膜》地方标准制定工作组。随即召开了《蜂窝中空板式陶瓷膜》地方标准制定工作组第一次会议，会议确定了标准的制订第一次会议后，起草单位开始了对标准中的技术要求及实验方法进行了深入的研究，其中包括设计实验方案，制样和选样、测试样品数据，重复验证数据，扩大范围去验证数据等。且对标准制订工作进行分工，并确定了标准草案方案。

2017年7月15日，召开了标准制订工作第二次会议。对样品进行各项测试，并根据测试数据再进行必要的修正，且于2017年8月完成标准草案。

2017年7月16日至2017年7月30日，针对《蜂窝中空板式陶瓷膜》地方标准草案进行内部征询意见。在此基础上，标准工作组综合征求意见反馈情况对标准进一步修改完善后，按最新发布的GB/T1.1-2009和GB/T20000.2-2009的要求，起草了征求意见稿。

3、参加单位、人员及分工

本标准主要起草单位：江西博鑫精陶环保科技有限公司。

参加起草单位：国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）。

具体分工方面：江西博鑫精陶环保科技有限公司主要负责项目的标准召集、组织、协调、总体方案制定，标准撰写等工作。国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）主要负责各个性能指标测试方法研究论证、试验验证和主要内容改进等工作。江西博鑫精陶环保科技有限公司、国家陶瓷产品质量监督检验中心（江西）共同根据试验验证结果对各个性能指标的进行确定和对标准定稿，完成标准制订各项工作。

三、标准编制原则和主要内容

1.编制原则

本标准制定的原则是保持标准的科学性和适用性。确定产品标准内容时，严格遵循国际标准化组织提出的三条原则：

目的性原则：任何产品都有许多特性，应根据产品功能和编制产品标准的目的，有针对性地选择必须在标准中规定的技术内容；

最大自由度原则：能达到预期目的的方法很多。标准中所作的规定，应有利于执行时有较大的选择手段的自由。

可证实性原则：产品标准中原则上规定可用试验等加以验证的要求。在产品标准中避免使用抽象的、不确切的用语，技术要求尽可能定量化。一般不包括对制造过程的要求，只对规定的质量进行检验。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的编制采取了立足国内行业的实际和较高水平，各项技术指标均能达到国内先进标准水平。

2.主要内容

- A、 范围

本标准规定了蜂窝中空板式陶瓷膜的产品术语和定义、产品结构和分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于气体净化和液体净化的蜂窝中空板式陶瓷膜。

B、术语和定义

定义中对蜂窝中空板式陶瓷膜和有关名词作出了解释说明。

C、产品结构和分类

对蜂窝中空板式陶瓷膜产品结构和分类作出了具体规定。

D、技术要求

1 、外观质量

对蜂窝中空板式陶瓷膜的表观质量作了具体规定，以便于设计选用。

2、尺寸偏差及变形

对蜂窝中空板式陶瓷膜的尺寸允许偏差及变形作了具体规定。

3、蜂窝中空板式陶瓷膜的理化性能

《蜂窝中空板式陶瓷膜》标准中对直接决定其使用性能和效果的孔径、显气孔率、抗压强度、抗弯强度、耐酸性能、耐碱性能、耐苯腐蚀性能、抗热震性八项指标作出了具体规定。

《蜂窝中空板式陶瓷膜》标准中规定了孔径、显气孔率、抗压强度、抗弯强度、耐酸性能、耐碱性能、耐苯腐蚀性能、抗热震性八项指标的测试方法。孔径按HY/T 064《管式陶瓷微孔滤膜测试方法》的规定进行检测，显气孔率按GB/T 1966《多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法》的规定进行检测，抗压强度按GB/T 1964《 多孔陶瓷压缩强度试验方法》的规定进行检测，抗弯强度按GB/T 1965 《 多孔陶瓷弯曲强度试验方法》的规定进行检测， 耐酸性能、耐碱性能按GB/T 1970 《多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法》的规定进行检测，耐苯酚腐蚀性能按本标准规定检测，抗热震性按GB/T 25994 《 蜂窝陶瓷》的规定进行检测。

对蜂窝中空板式陶瓷膜理化性能要求作出了具体规定，这就有利于生产技术条件较弱的厂家要调整配方、改进工艺和设备，提高产品的质量水平，以满足产业发展的要求。

四、试验分析综述（详见试验验证报告）

本标准的编制订采取了立足国内行业的实际和较高水平，我们按照标准约定的方法，对标准中蜂窝中空板式陶瓷膜的各个性能指标进行了反复和多方面的试验验证。

- 试验结果如下：

- A、尺寸偏差及变形

- 表1

| 项 目 | 偏 差 范 围 |
| --- | --- |
| 长，mm | －1.02～1.16 |
| 宽，mm | －1.08～1.06 |
| 厚，mm | －0.30～0.34 |
| 边直度，mm | 0.18～1.02 |
| 平整度，mm | 0.10～0.56 |

- B、理化性能

- 表2

| 显气孔率/% | 平均值为：33.10 |
| --- | --- |
| 抗压强度/MPa | 平均值为：44.4 |
| 抗弯曲强度/ MPa | 平均值为：22.7 |
| 耐酸度/% | 平均值为：99.75 |
| 耐碱度/% | 平均值为：99.62 |
| 耐苯酚腐蚀性能/% | 平均值为： 99.64 |
| 抗热震性（200℃—室温） | 30批次三次循环试验，其中三个试样出现开裂 |

- 本标准规定的技术要求为：

- A、尺寸偏差及变形

- 表3尺寸偏差及变形                    单位为毫米

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长 | ±1.0 |
| 宽 | ±1.0 |
| 厚 | ±0.3 |
| 边直度 | ≤1.0 |
| 平整度 | ≤0.5 |

- B、理化性能

- 表4理化性能

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 孔径/μm | 应符合使用设计要求 |
| 显气孔率/% | ≥30.0 |
| 抗压强度/MPa | ≥40.0 |
| 抗弯曲强度/ MPa | ≥20.0 |
| 耐酸度/% | ≥99.7 |
| 耐碱度/% | ≥99.5 |
| 耐苯酚腐蚀性能/% | ≥99.5 |
| 抗热震性（200℃—室温） | 三次循环后不开裂 |

通过测试数据的整理分析表明，样品的理化指标完全能够达到本标准规定的质量要求。因此，《蜂窝中空板式陶瓷膜》地方标准中所确定的各项参数要求和测试方法是合理的，标准所确定的指标是适宜的，作为地方标准的依据是可行的。

有关实验验证具体情况详见试验报告。

五、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

经查询，该标准内容没有涉及专利问题。

六、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

蜂窝中空板式陶瓷膜广泛应用于油田回注水的处理、炼油石化生产污水的处理、采油污水处理、钢铁焦化行业剩余氨水的处理、生活用水和各行业循环水的过滤处理中。目前省内、外生产企业达到50多家，使用单位达1000多家。因无统一技术标准，各家对蜂窝中空板式陶瓷膜的技术理解不同，性能评价和性能各异，这就造成了国内蜂窝中空板式陶瓷膜性能数据不统一，重复性和可靠性大大下降，做出来的产品质量差别较大，质量水平低，造成市场秩序混乱,应用时出现了许多严重的质量问题。通过制订统一的蜂窝中空板式陶瓷膜技术标准：

1.对于规范生产、设计、使用，确保水处理装置运行的安全、稳定、高效以及促进我省蜂窝中空板式陶瓷膜生产技术水平的提高都具有十分重要的意义。

2.为组织生产和质量检验以及产品贸易提供技术保障。

3.对促进该产业的发展，消除贸易上的技术障碍，提供强大的技术支撑。给社会带来巨大的经济效益和社会效益。

本标准实施后：1、可统一、规范市场，节约资源，为政府管理提供依据，避免贸易纠纷。2、本标准实施后可使市场有法可依，有章可循，对维护消费者的权益提供法制手段的保障。3、对促进我省、带动我国蜂窝中空板式陶瓷膜产业市场的健康发展将起到积极的作用。4、促进我国蜂窝中空板式陶瓷膜产品向国际先进水平看齐，增强我国蜂窝中空板式陶瓷膜产业国际市场的竞争能力起到十分重要的意义。

标准化的过程是一个动态过程，制定本标准后，可从执行中发现问题，解决问题，不断修改更新，对我国蜂窝中空板式陶瓷膜行业标准化体系的建立将起到一定的促进作用。

七、采用国际标准和国外先进标准情况,与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

未查到相关国内、国外标准。

八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准,特别是强制性标准的协调性

本标准在制定的过程中以充分的查阅了相关的法律、法规及相关标准，目前没有强制性标准及相关标准。本标准符合现行相关法律、法规要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在草案意见征求过程中没有重大的意见分歧。在草案征求意见阶段时，专家提出的意见都进行认真仔细分析，并进行了合理的采纳。

十、标准性质的建议说明

本标准的性质为推荐性产品标准。

十一、贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等)

本标准致力于建立一套简洁、有效、准确的蜂窝中空板式陶瓷膜地方标准，实现蜂窝中空板式陶瓷膜产品质量和性能规范化、标准化。本标准确定的指标符合大多数企业的实际情况。该标准可直接在行业内大多数企业贯彻实施。本标准可提高相关行业的技术水平，建议尽早实施。1、在本标准的贯彻过程中将依赖行业内专家的大力广泛推荐使用；2、同时也需要各同行的大力配合推广使用；3、最后在标准的贯彻过程中还将广泛在行业内和用户中宣传，紧密地同产品用户沟通交流，保证本标准的适用性、实用性。

十二、废止现行相关标准的建议

无。

十三、其它应予说明的事项

本标准是首次制定，在制定过程中，标准制定工作组查阅了国内外相关产品的标准和技术资料，对国内外生产企业和使用单位进行充分的调研，广泛征求意见，并对产品样品进行了性能验证工作，各项指标达到国内先进水平。

此外，在标准制定期间，工作组得到了许多专家和相关企业领导、同仁们的的大力支持和帮助，在此一并表示衷心地感谢！由于受经费、时间以及其他条件所限，工作中可能存在的问题，希望各位专家和领导批评指正。