《水泥单位产品能源消耗限额》江西地方标准修订说明

- 概述

进入“十三五”以来，水泥行业不断加快转变发展方式，技术创新研发和推广力度不断加快，节能减排、产业优化升级等方面技术得到了较大程度的提升和广泛应用。第四代篦冷机、高效能熟料烧成技术、水泥窑协同处置技术和水泥窑氮氧化物减排等关键技术装备取得重大突破并开始全面推广应用；低温余热发电技术与装备、高效粉磨（立磨、辊压机）、大型立磨及其配套减速机、变频调速、大型袋式除尘技术装备等已广泛推广应用。

在国家的相关产业政策和GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》国家标准、DB36/644-2011《水泥单位产品能源消耗限额》江西地方标准的引导下,目前我省水泥工业的产业结构、产业集中度、能耗水平以及技术发展水平都有了明显改善。

但是,从我们长期对江西省水泥企业运行情况的跟踪情况来看,虽然最近几年来,我省水泥企业能耗逐年降低,但是不同企业之间能耗水平相差较大,少数水泥企业的能耗水平达到了国际先进水平,但也存在大量水泥企业能耗偏高,能源利用效率低,二氧化碳、NOx及SO2、粉尘等有毒有害气体和物质排放超标。节能也主要面临着重复建设出现加剧和扩大趋势；环保治理压力加大；利用水泥窑开展无害化最终协同处置的政策环境亟待改善；先进产能置换落后产能难度大,新建项目与节能减排、等量或减量置换落后产能相衔接的制度函待落实等问题。在这种情况下,DB36/644-2011《水泥单位产品能源消耗限额》江西省地方标准已经不能适应当前水泥工业发展的要求,需要对标准中的部分内容进一步进行修订,通过标准的实施将一些能耗较高的水泥生产线淘汰,以强化企业加强管理,从生产工艺、设备和质量等方面,全面提升管理水平,促进水泥生产企业采取措施降低生产能耗,促进水泥工业可持续发展。

江西省建筑材料工业科学研究设计院受江西省工业和信息化委员会委托负责修订江西省地方标准《水泥单位产品能源消耗限额》，作为江西省有关部门监管并指导水泥企业执行的依据。为了制定切合我省实际又严于国家标准的限额，我院起草小组认真调查了省内有关水泥企业的现状、到水泥熟料生产企业和水泥粉磨企业进行了调研，广泛听取各方意见；组织江西万年青水泥股份有限公司、江西海螺水泥有限公司、江西南方水泥有限公司、江西亚东水泥有限公司、高安红狮水泥有限公司我省主要五家水泥熟料生产企业代表和江西省节能监察总队召开了座谈会，提出了标准修订意见。同时收集了我省“十三五”省内水泥行业的节能降耗、设备更新改造、结构调整的规划、水泥产量及能源消耗预期目标；并组织人员到山东省、河南省、四川省了解水泥行业单位产品能耗限额制定情况和执行情况，为这次江西省地方标准修订起到了很大的参考作用和数据支持。

- 江西水泥企业概况

- 江西省水泥行业总体情况

全省水泥企业约140余家（含水泥粉磨站）。2015年水泥产量9438万吨，列全国12位，占全国水泥总产量4%，熟料产量5510.3 万吨，居全国第10 位。主营业务收入394.8 亿元亿元，占全国的4.4%，实现利润33万元，占全国水泥行业总实现利润的10%。全部淘汰机立窑、湿法窑水泥熟料生产线，及3米以下的水泥粉磨生产线；水泥产业集中度远高于全国水泥产业集中度，万年青等5家公司的熟料产能5454万吨，占全省总产能的90%以上，水泥产能占全省总产能的86%；2015年5家水泥总产量6863万吨，占全省72.7%；熟料总产量5331万吨，占全省96.8%.全省53条新型干法生产线，日产4000吨以上水泥熟料生产线占50 %。产业布局趋于合理,由四个区域趋于形成“哑铃”型布局（从资源、市场）、2015年我省在用水泥熟料产能为6130万吨，在用水泥产能1.1亿吨左右；水泥熟料产量为5510万吨，产能利用率为90.0%；水泥产量9438万吨，产能利用率为85.8%，产能利用率在全国排位前列。

- “十三五”江西水泥行业发展

目标：化解产能，优化结构；提质增效、绿色发展。

到2020 年，力争实现“三个位列全国前三强、一个进入全国前五”的目标，进入建材工业强省之列。水泥产能1.1-1.2亿吨 ,熟料7000-8000万吨。

江西万年青水泥股份有限公司等前5 家水泥企业（集团）水泥产能占全省总产能的90%以上，水泥产业布局:形成哑铃状水泥产业布局。日产4000 吨及以上的大型新型干法水泥生产线产能占全省总产能80%以上。水泥产能控制在1.2 亿吨左右，日产2000吨以上的生产线运转率达到90%以上。做到水泥工业总量规模与环境容量、市场需求、资源保障相适应。

- 本标准与国家标准主要差异的说明

1、标准限额的分类

国家标准GB16780-2012能耗限额规定了三类能耗限额指标，包括现有企业单位产品能耗限额限定值、新建企业单位产品能耗限额准入值和企业单位产品能耗限额先进值。本标准能耗限额只规定了二类能耗限额指标，包括现有企业单位产品能耗限额限定值、新建企业单位产品能耗限额，不再设能耗限额先进值指标。水泥企业新建或者通过节能技术改造都应达到新建企业单位产品能耗限额规定。

2、规范性引用文件

国家标准GB16780-2012引用了

GB 175-2007 通用硅酸盐水泥

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定方法

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 13470 通风机系统经济运行

GB/T 17954 工业锅炉经济运行

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19065 电加热锅炉系统经济运行

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 21372 硅酸盐水泥熟料

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24851-2010 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 26281 水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

GB/T 26282 水泥回转窑热平衡测定方法

GB/T 27977-2011 水泥生产电能能效测试及计算方法

等21个标准，本标准增加了工信厅联节〔2016〕139 号《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于印发水泥企业电耗核算办法的通知》和财税[2015]78号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》两个文件。

3、海拔修正

国家标准GB16780-2012中可比综合电耗和能耗有强度修正和海拔修正，因为江西水泥企业海拔高度都低于1000米，本标准中取消了海拔修正。

四、关于能耗限额取值确定的说明

2017年，江西省水泥产量8934万吨，新型干法水泥占全省水泥生产能力的比重达到85%以上。但全省水泥行业能耗还存在以下状况：首先存在数量颇多的小型粉磨站企业；其次是一些水泥企业设备运转率较低、主机台时产量低，混合材掺量不等，中小企业掺量超标严重。造成了这部分水泥企业的能耗较高；最后是还有少量没有配套低温余热发电的新型干法水泥企业。所以江西省水泥行业能源利用水平参差不齐，因此，制定和实施江西省的水泥行业单位产品能耗限额标准，能耗要求比国家标准要求更严，将有利于推动江西省水泥行业的产业结构调整和节能降耗工作。

GB16780-2012规定的现有水泥企业水泥单位产品能耗限额限定值     表1

| 项目 | 可比熟料 综合煤耗 限定值 （kgce/t） | 可比熟料 综合电耗 限定值 （kW·h/t） | 可比水泥 综合电耗 限定值 （kW·h/t） | 可比熟料 综合能耗 限定值 （kgce/t） | 可比水泥 综合能耗 限定值 （kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟料 | ≤112 | ≤64 | - | ≤120 | - |
| 水 泥 | 无外购熟料 | - | - | ≤90 | - | ≤98 a |
|  | 外购熟料 | - | - | ≤40 | - | ≤8 |
| a如果水泥中熟料占比超过或低于75%，每增减1%，可比水泥综合能耗限定值应增减 1.2kgce/t。 |

本标准规定的现有水泥企业水泥单位产品能耗限额          表2

| 项目 | 可比熟料 综合煤耗 限定值 （kgce/t） | 可比熟料 综合电耗 限定值 （kW·h/t） | 可比水泥 综合电耗 限定值 （kW·h/t） | 可比熟料 综合能耗 限定值 （kgce/t） | 可比水泥 综合能耗 限定值 （kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟料 | ≤108 | ≤62 | - | ≤116 | - |
| 水 泥 | 无外购熟料 | - | - | ≤86 | - | ≤96 a |
|  | 外购熟料 | - | - | ≤38 | - | ≤7.8 |
| a如果水泥中熟料占比超过或低于75%，每增减1%，可比水泥综合能耗限定值应增减 1.16kgce/t。 |

GB16780-2012规定的新建水泥企业水泥单位产品能耗限额准入值     表3

| 项目 | 可比熟料 综合煤耗 准入值 （kgce/t） | 可比熟料 综合电耗 准入值 （kW·h/t） | 可比水泥 综合电耗 准入值 （kW·h/t） | 可比熟料 综合能耗 准入值 （kgce/t） | 可比水泥 综合能耗 准入值 （kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟料 | ≤108 | ≤60 | - | ≤115 | - |
| 水 泥 | 无外购熟料 | - | - | ≤88 | - | ≤93 a |
|  | 外购熟料 | - | - | ≤36 | - | ≤7.5 |
| a如果水泥中熟料占比超过或低于75%，每增减1%，可比水泥综合能耗准入值应增减 1.15kgce/t。 |

本标准规定的新建水泥企业水泥单位产品能耗限额        表4

| 项目 | 可比熟料 综合煤耗 准入值 （kgce/t） | 可比熟料 综合电耗 准入值 （kW·h/t） | 可比水泥 综合电耗 准入值 （kW·h/t） | 可比熟料 综合能耗 准入值 （kgce/t） | 可比水泥 综合能耗 准入值 （kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟料 | ≤104 | ≤58 | - | ≤111 | - |
| 水 泥 | 无外购熟料 | - | - | ≤82 | - | ≤90 a |
|  | 外购熟料 | - | - | ≤34 | - | ≤7.3 |
| a如果水泥中熟料占比超过或低于75%，每增减1%，可比水泥综合能耗准入值应增减 1.11kgce/t。 |

考虑到今后几年水泥行业产业指导意见和结构调整的需要，水泥行业新工艺、水泥新装备在现有基础上难有大的突破，故本标准未制定时间目标值。

五、制定和实施本标准的预期和影响

2016年江西省部分水泥熟料企业能耗情况调查表           表5

| 序号 | 企业名称 | 水泥中熟料综合占比（%） | 可比熟料综合煤耗（kce/t） | 可比熟料综合电耗（kWh/t） | 可比熟料综合能耗（kce/t） | 可比水泥综合电耗（kWh/t） | 可比水泥综合能耗（kce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西**水泥有限公司 | 73.23 | 106.06 | 54.39 | 112.74 | 70.90 | 86.38 |
| 3 | 江西**南方水泥有限公司 | 70.68 | 110.24 | 55.49 | 117.05 | 70.94 | 86.64 |
| 4 | 赣州**水泥有限责任公司 | 65.66 | 101.51 | 61.50 | 109.07 | 77.75 | 76.21 |
| 5 | **水泥有限公司 | 70.45 | 104.69 | 53.96 | 111.33 | 64.23 | 81.66 |
| 6 | 江西**水泥有限公司 | 69.74 | 101.31 | 57.42 | 108.37 | 75.33 | 79.91 |
| 7 | 江西**万年青水泥有限公司 | 67.64 | 95.03 | 53.74 | 101.64 | 69.21 | 72.78 |
| 8 | 江西**万年青水泥有限公司 | 65.94 | 102.76 | 57.77 | 109.86 | 70.18 | 76.38 |
| 9 | 江西**万年青有限责任公司 | 70.54 | 101.56 | 56.54 | 108.51 | 74.24 | 80.76 |
| 10 | 江西**水泥有限公司 | 65.26 | 108.93 | 63.53 | 116.73 | 79.79 | 80.90 |
| 11 | 江西**水泥有限公司 | 66.65 | 105.60 | 62.50 | 113.30 | 77.40 | 80.00 |
| 12 | 江西**南方水泥有限公司 | 70.73 | 104.70 | 55.90 | 111.60 | 72.40 | 82.90 |
| 13 | 江西**南方水泥有限公司 | 74.53 | 107.40 | 55.16 | 114.18 | 77.27 | 89.54 |
| 14 | **水泥有限公司 | 60.08 | 96.25 | 56.10 | 103.14 | 63.50 | 65.60 |
| 15 | 江西**南方水泥有限公司 | 71.70 | 100.27 | 53.02 | 106.79 | 69.10 | 80.40 |
| 16 | **有限公司 | 74.40 | 109.24 | 61.84 | 116.84 | 77.40 | 90.80 |
| 17 | 江西**南方水泥有限公司 | 69.96 | 105.36 | 55.96 | 112.24 | 72.91 | 85.46 |
| 18 | 江西**水泥有限公司 | 64.64 | 105.50 | 60.10 | 112.90 | 80.00 | 78.00 |
| 19 | **水泥有限责任公司 | 75.62 | 100.53 | 55.71 | 107.37 | 76.80 | 85.50 |
| 20 | 江西**万年青水泥有限公司 | 71.77 | 103.90 | 54.00 | 110.50 | 75.70 | 83.90 |
| 21 | **南方水泥有限公司 | 77.53 | 104.40 | 59.10 | 111.70 | 79.50 | 90.70 |
| 22 | **水泥有限公司 | 74.86 | 112.90 | 63.70 | 120.70 | 87.50 | 95.30 |
| 23 | **水泥有限公司 | 66.20 | 104.20 | 62.00 | 111.80 | 76.90 | 78.50 |
| 24 | **水泥有限公司 | 87.20 | 102.20 | 57.00 | 109.30 | 89.50 | 100.20 |
| 25 | **水泥有限公司 | 74.42 | 99.10 | 54.60 | 105.80 | 72.30 | 82.60 |
| 26 | **水泥有限责任公司 | 74.96 | 102.2 | 59.4 | 109.5 | 77.2 | 86.1 |
| 27 | **水泥有限公司 | 70.71 | 101.7 | 60.0 | 109.1 | 79.5 | 81.7 |
| 28 | 江西**南方水泥有限公司 | 66.44 | 111.1 | 54.6 | 117.8 | 71.0 | 82.5 |
| 29 | 萍乡市**有限公司 | 66.22 | 101.3 | 57.2 | 108.3 | 72.9 | 76.0 |
| 30 | 江西**水泥有限公司 | 65.81 | 104.9 | 57.9 | 112.0 | 87.5 | 79.8 |

2016年江西省部分水泥粉磨企业能耗情况调查表           表6

| 序号 | 企业名称 | 水泥产量 （t） | 水泥中熟料综合占比（%） | 可比水泥综合电耗（kWh/t） | 可比水泥综合能耗（kce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌**水泥有限公司 | 447390.00 |  | 18.6 | 9.4 |
| 2 | 吉安市**有限公司 | 935112.81 | 54.27 | 23.43 | 2.88 |
| 3 | 上高县**水泥厂 | 96023.27 | 45.83 | 28.80 | 3.50 |
| 4 | 萍乡市**水泥有限责任公司 | 181363.42 | 48.72 | 29.5 | 3.6 |
| 5 | 江西**水泥有限公司 | 181353.30 | 51.90 | 30.30 | 3.70 |
| 6 | 江西**万年青水泥有限公司 | 816605.10 | 60.40 | 30.36 | 3.73 |
| 7 | **水泥有限公司 | 159890.20 | 67.56 | 30.36 | 3.73 |
| 8 | **水泥有限公司 | 1516129.00 | 80.02 | 30.50 | 3.70 |
| 9 | 江西**海螺水泥有限责任公司 | 3235931.00 | 75.67 | 30.5 | 3.8 |
| 10 | **南方水泥有限公司 | 397598.22 | 62.42 | 31.0 | 3.8 |
| 11 | **南方万年青水泥有限公司 | 1502040.57 | 67.77 | 31.01 | 3.81 |
| 12 | **南方万年青水泥有限公司 | 336150.84 | 56.50 | 31.06 | 3.82 |
| 13 | 江西**南方水泥有限公司 | 279756.88 | 72.89 | 31.39 | 3.86 |
| 14 | 九江**水泥有限公司 | 206513.82 | 56.77 | 31.50 | 3.90 |
| 15 | 江西**水泥制造有限公司 | 226154.87 | 50.49 | 31.5 | 3.9 |
| 16 | **水泥有限责任公司 | 936932.00 | 71.37 | 31.6 | 3.9 |
| 17 | 江西**万年青水泥有限公司 | 1083459.49 | 67.56 | 31.65 | 3.89 |
| 18 | 江西**南方水泥有限公司 | 494180.15 | 68.74 | 31.70 | 3.90 |
| 19 | 上高县**水泥粉磨有限公司 | 217884.00 | 75.67 | 31.70 | 3.90 |
| 20 | 江西吉安**水泥有限公司 | 615429.90 | 69.67 | 32.07 | 3.94 |
| 21 | **南方水泥有限公司 | 393803.00 | 70.01 | 32.10 | 3.90 |
| 22 | 江西**水泥有限公司 | 220340.83 | 51.27 | 32.1 | 3.9 |
| 23 | 德兴市**水泥有限公司 | 98798.00 | 64.22 | 32.20 | 4.00 |
| 24 | **南方水泥有限公司 | 426137.28 | 64.48 | 32.20 | 3.96 |
| 25 | 江西**水泥有限责任公司 | 77830.00 | 71.87 | 32.30 | 4.00 |
| 26 | 江西**水泥有限公司 | 539358.00 | 72.59 | 32.50 | 4.00 |
| 27 | 南昌**有限责任公司 | 1364386.00 | 69.73 | 32.5 | 4.0 |
| 28 | 贵溪**水泥有限公司 | 63897.11 | 62.72 | 32.80 | 4.00 |
| 29 | 湖口**水泥有限公司 | 511179.79 | 76.04 | 32.90 | 4.00 |
| 30 | 江西吉水**水泥有限公司 | 288653.00 | 70.52 | 33.11 | 4.07 |
| 31 | **水泥有限责任公司 | 782720.00 | 67.82 | 33.16 | 4.08 |
| 32 | 信丰县**水泥有限公司 | 14600.00 | 65.75 | 33.20 | 4.08 |
| 33 | 江西**建材有限公司 | 215972.68 | 58.79 | 33.30 | 4.09 |
| 34 | **水泥有限公司 | 1477656.38 | 53.20 | 33.52 | 4.10 |
| 35 | 江西省**水泥有限责任公司 | 69295.50 | 53.20 | 33.52 | 4.10 |
| 36 | 江西**南方水泥有限公司 | 821692.80 | 71.87 | 33.77 | 4.15 |
| 37 | 江西**水泥有限公司 | 76179.98 | 79.84 | 33.90 | 4.20 |
| 38 | 赣州**有限责任公司 | 1979251.00 | 78.71 | 34.07 | 4.19 |
| 39 | 江西**水泥有限公司 | 113721.00 | 56.53 | 34.20 | 4.20 |
| 40 | 樟树市**水泥有限公司 | 288990.62 | 55.86 | 34.40 | 4.20 |
| 41 | 万安县**水泥有限公司 | 129269.00 | 54.92 | 34.48 | 4.24 |
| 42 | 广丰县**建材有限公司 | 79474.03 | 64.36 | 34.50 | 4.20 |
| 43 | 江西**水泥有限公司 | 44727.00 | 68.30 | 34.56 | 4.25 |
| 44 | 万载县**建材有限公司 | 155527.00 | 59.57 | 34.70 | 4.30 |
| 45 | 江西**水泥有限责任公司 | 767953.10 | 60.84 | 34.70 | 4.30 |
| 46 | 新干县**水泥有限公司 | 57913.31 | 65.00 | 34.78 | 4.27 |
| 47 | 萍乡市**水泥有限责任公司 | 76965.50 | 39.10 | 34.8 | 4.3 |
| 48 | 莲花县**水泥有限公司 | 64880.00 | 51.54 | 35.1 | 4.3 |
| 49 | 信丰县**水泥有限公司 | 100622.33 | 64.08 | 35.16 | 4.32 |
| 50 | 南昌**水泥有限公司 | 153084.03 | 51.68 | 35.2 | 4.3 |
| 51 | 江西省**建材有限公司 | 47217.00 | 65.22 | 35.2 | 4.3 |
| 52 | 江西**水泥有限公司 | 209930.70 | 66.18 | 35.50 | 4.40 |
| 53 | 江西**水泥有限公司 | 345897.12 | 58.32 | 35.60 | 4.40 |
| 54 | 永修**水泥有限公司 | 42290.00 | 63.45 | 35.80 | 4.40 |
| 55 | 江西**建材有限公司 | 219941.00 | 68.30 | 35.8 | 6.2 |
| 56 | 江西**建材有限公司 | 448027.00 | 67.18 | 35.90 | 4.40 |
| 57 | 江西省**建材有限公司 | 38177.50 | 62.13 | 35.94 | 4.42 |
| 58 | 安福县**水泥有限公司 | 215398.27 | 59.45 | 36.18 | 4.45 |
| 59 | 萍乡市**水泥粉磨站 | 52681.70 | 58.00 | 36.2 | 4.4 |
| 60 | 江西**南方水泥有限公司 | 374542.26 | 66.81 | 36.5 | 4.5 |
| 61 | 乐平市**水泥有限公司 | 59909.83 | 59.22 | 36.60 | 4.50 |
| 62 | 赣州市**水泥有限责任公司 | 70503.00 | 59.12 | 36.68 | 4.51 |
| 63 | 江西**南方水泥有限公司 | 180225.03 | 65.66 | 36.70 | 4.50 |
| 64 | 萍乡市**水泥有限公司 | 68266.65 | 49.57 | 36.8 | 4.5 |
| 65 | 江西**建材有限公司 | 126215.70 | 53.60 | 36.83 | 4.53 |
| 66 | 江西**粉磨站 | 310958.75 | 76.42 | 36.90 | 4.50 |
| 67 | 横峰县**建材有限公司 | 31403.85 | 54.64 | 37.10 | 4.60 |
| 68 | 萍乡市**水泥粉磨站 | 71116.60 | 54.00 | 37.1 | 4.6 |
| 69 | 江西**水泥有限公司 | 78228.80 | 42.06 | 37.4 | 4.6 |
| 70 | 赣州**水泥有限责任公司 | 41258.10 | 64.90 | 37.46 | 4.60 |
| 71 | 萍乡市**水泥有限公司 | 23711.25 | 53.68 | 37.6 | 4.6 |
| 72 | 上饶市**水泥有限公司 | 26355.00 | 52.25 | 37.70 | 4.60 |
| 73 | 萍乡市**水泥厂 | 27421.00 | 51.06 | 37.9 | 4.7 |
| 74 | 江西**水泥有限公司 | 67778.35 | 58.47 | 38.10 | 4.70 |
| 75 | 江西省**建材有限公司 | 130846.90 | 57.06 | 38.12 | 4.68 |
| 76 | 全南县**水泥有限公司 | 45188.10 | 63.10 | 38.22 | 4.70 |
| 77 | 江西**水泥有限责任公司 | 101845.70 | 58.03 | 38.40 | 4.70 |
| 78 | 新余市**水泥有限公司 | 135867.00 | 47.61 | 38.5 | 7.7 |
| 79 | 江西**水泥制造有限公司 | 191868.19 | 60.40 | 38.5 | 4.7 |
| 80 | **水泥有限责任公司 | 51771.00 | 55.07 | 38.5 | 4.7 |
| 81 | 龙南县**水泥粉磨站 | 199753.59 | 65.43 | 38.57 | 4.74 |
| 82 | 江西**水泥有限公司 | 42442.00 | 56.36 | 38.60 | 4.70 |
| 83 | 高安市**水泥有限公司 | 73289.20 | 50.82 | 38.70 | 4.80 |
| 84 | 江西省**建材有限公司 | 13173.50 | 52.61 | 38.70 | 4.80 |
| 85 | 江西**水泥有限公司 | 52062.40 | 57.24 | 38.80 | 4.80 |
| 86 | 宜春市**水泥有限公司 | 117109.00 | 53.17 | 38.80 | 4.80 |
| 87 | 江西**水泥有限公司 | 109407.65 | 58.45 | 39.00 | 4.80 |
| 88 | 贵溪**水泥有限公司 | 216934.00 | 60.82 | 39.00 | 4.80 |
| 89 | 江西**水泥有限公司 | 270250.40 | 63.75 | 39.12 | 4.81 |
| 90 | 乐平市**水泥有限公司 | 49983.10 | 61.39 | 39.20 | 4.80 |
| 91 | 江西**实业有限公司 | 190954.00 | 50.52 | 39.40 | 4.80 |
| 92 | 南昌**水泥有限公司 | 210503.61 | 53.21 | 39.4 | 4.8 |
| 93 | 江西**水泥有限公司 | 18834.73 | 53.30 | 39.60 | 4.90 |
| 94 | 瑞昌**水泥有限公司 | 97496.00 | 61.54 | 39.70 | 4.90 |
| 95 | 萍乡市**水泥有限公司 | 34423.70 | 58.22 | 39.7 | 4.9 |
| 96 | 萍乡市**建材有限公司 | 193941.00 | 47.21 | 39.8 | 6.5 |
| 97 | 高安市**水泥有限责任公司 | 103138.00 | 60.57 | 39.90 | 4.90 |
| 98 | 江西省**建材有限责任公司 | 75145.50 | 56.44 | 39.90 | 4.90 |
| 99 | 江西**实业有限公司 | 37121.40 | 68.91 | 39.9 | 4.9 |
| 100 | 江西省**建材集团有限公司 | 11075.72 | 50.50 | 43.50 | 5.40 |
| 101 | 萍乡市**水泥有限公司 | 12775.10 | 45.72 | 58.3 | 7.2 |

实施新的水泥行业水泥单位产品能源消耗限额将会给江西省水泥行业带来很大的影响，具体体现在以下几个方面：

1、小型粉磨站由于电耗高将面临淘汰。从表6可以看出规模偏小、设备落后的

粉磨站很难达到本标准的可比水泥综合电耗限额，也将面临淘汰。

2、部分能耗高的新型干法生产线将面临进行技术改造的迫切压力。部分能耗高的新型干法生产线，尤其是2000t/d以下的新型干法水泥企业，需要加强管理、升级改造，充分利用余热才能达到新标准的限额。

六、其他说明

本标准中的术语和定义、统计范围和计算方法与国家标准相同，体现了行业内的一致性，要求与国家标准不同，体现了指标值的先进行。本标准的实施，将推动全省水泥企业加强管理、促使水泥企业从生产工艺、设备和质量等方面，全面提升管理水平，促进水泥企业采取措施降低生产能耗，最大限度地发挥先进技术和装备的优势，提高资源和能源的利用效率，带动江西省水泥行业的节能降耗工作。