DB36

ICS

江西省地方标准

DB36/ XXXX—2018

稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product

of rare erath metallurgical enterprise

( 修订报审稿)

2018─xx─xx发布

江西省质量技术监督局

江西省工业和信息化委员会     发布

发布

2018─xx─xx实施

- 目    次

前言                                                                   Ⅱ

1 范围                                                                 1

2 规范性引用文件                                                       1

3 术语和定义                                                           1

4 要求                                                                 2

5 能耗计算原则、计算方法和计算范围                                     3

6 节能管理与措施                                                       6

附录A（资料性附录） 常用能源品种现行参考折标准煤系数                   7

附录B（资料性附录） 耗能工质能源等价参考值表                           8

- 前    言

本标准是在原DB36/700-2013、DB36/701-2013基础上，结合当前江西省稀土冶炼加工企业的实际生产情况而制订的。

本标准中4.2、4.3、4.5、4.6为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准由江西省工业和信息化委员会提出。

本标准由江西省工业和信息化委员会归口。

本标准起草单位：江西理工大学、赣县红金稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、寻乌南方稀土有限责任公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、定南县南方稀土有限责任公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、江西稀土功能材料科技公司。

本标准主要起草人：罗仙平、秦晓海、周丹、陈云嫩、刘俊、周贺鹏、唐学昆、梁斌、张华、李才生、邝国春、陈燕、赖春林。

稀土冶炼分离企业单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了稀土冶炼产品（金属）、分离产品（化合物）生产能源消耗（标准中简称能耗）限额的技术要求、计算原则、计算方法、统计范围及节能管理与措施。

本标准适用于江西省以南方离子型稀土为原料的稀土冶炼、分离生产能耗的计算与考核，稀土废料为原料的分离工艺参照执行。

2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3  术语和定义

3.1

稀土元素rare earth

化学元素周期表中镧系元素——镧（La）、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)，以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪（Sc）和钇（Y）共17种元素，称为稀土元素（Rare Earth）。简称稀土（RE或R）。

3.2

单一稀土氧化物a single rare earth oxide

17种稀土元素中某一种元素的氧化物。

3.3

稀土富集物rare earth concentrate

两种或几种稀土元素的混合稀土化合物。

3.4

荧光级氧化钇铕 Yttrium-europium oxide-Phosphor grade

符合GB/T 16482-2009《荧光级氧化钇铕》标准的稀土钇铕氧化物。

3.5

混合稀土金属 mischmetal

由稀土矿中提取出含有镧、铈、镨、钕及少量及少量钐、铕、钆混合的氧化物或氯（氟）化物经熔盐电解制出的金属。

3.6

合金 alloy

由两种或多种化学组分构成的固溶体或化合物形式的材料或物质。

3.7

稀土冶炼分离rare earth metallurgical separation

以稀土矿物或含稀土的物料为原料，经焙烧或酸、碱等分解手段生产混合稀土化合物，并通过溶剂萃取、离子交换、萃取色层、氧化还原、结晶沉淀等分离提纯手段生产单一稀土化合物或混合稀土化合物的过程。

3.8

稀土金属冶炼smelting of rare earth metals

以单一或混合稀土化合物为原料，采用熔盐电解法、金属热还原法或其他方法制备稀土金属及合金的过程。

3.9

工序能源单耗 unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.10

工序实物单耗unit object energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

3.11

工艺能源单耗unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.12

辅助能耗energy consumption of auxiliary production systems

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗。

3.13

综合能源单耗 comprehensive energy consumption for unit output

工艺能源单耗与工艺产品辅助能源单耗及损耗分摊量之和。

3.14

生物质成型燃料  densified biofuel

通过专门设备将生物质压缩成特定形状来增加其密度的固体燃料。

4 技术要求

4.1 一般要求

生产产品（稀土氧化物含量小于99.99％）时适用于4.2、4.3和4.4的要求。

生产高纯产品（稀土氧化物含量大于等于99.99％）时单位产品能耗限额值乘以1.05的系数。

4.2现有稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额限定值

现有稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额限定值应符合表1的要求。

表1

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镧 | ≤2.31 | 10 | 氧化钬 | ≤2.08 |
| 2 | 氧化铈 | ≤2.55 | 11 | 氧化铒 | ≤2.06 |
| 3 | 氧化镨 | ≤2.60 | 12 | 氧化铥 | ≤2.13 |
| 4 | 氧化钕 | ≤2.56 | 13 | 氧化镱 | ≤2.20 |
| 5 | 氧化钐 | ≤2.35 | 14 | 氧化镥 | ≤2.29 |
| 6 | 氧化铕 | ≤2.72 | 15 | 氧化钇 | ≤2.17 |
| 7 | 氧化钆 | ≤2.04 | 16 | 荧光级氧化钇铕 | ≤2.06 |
| 8 | 氧化铽 | ≤2.27 | 17 | 氧化镨钕 | ≤2.44 |
| 9 | 氧化镝 | ≤2.27 | 18 | 稀土富集物 | ≤2.00 |

4.3新建稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额准入值

新建稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额准入值应符合表2的要求。

表2

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额准入值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额准入值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镧 | ≤2.19 | 10 | 氧化钬 | ≤1.98 |
| 2 | 氧化铈 | ≤2.40 | 11 | 氧化铒 | ≤1.97 |
| 3 | 氧化镨 | ≤2.47 | 12 | 氧化铥 | ≤2.00 |
| 4 | 氧化钕 | ≤2.45 | 13 | 氧化镱 | ≤2.09 |
| 5 | 氧化钐 | ≤2.24 | 14 | 氧化镥 | ≤2.18 |
| 6 | 氧化铕 | ≤2.57 | 15 | 氧化钇 | ≤2.06 |
| 7 | 氧化钆 | ≤1.94 | 16 | 荧光级氧化钇铕 | ≤1.96 |
| 8 | 氧化铽 | ≤2.16 | 17 | 氧化镨钕 | ≤2.35 |
| 9 | 氧化镝 | ≤2.16 | 18 | 稀土富集物 | ≤1.94 |

4.4稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额先进值

稀土冶炼分离企业单位产品能耗限额先进值应符合表3的要求。

表3

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额先进值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额先进值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镧 | 1.85 | 10 | 氧化钬 | 1.68 |
| 2 | 氧化铈 | 2.08 | 11 | 氧化铒 | 1.77 |
| 3 | 氧化镨 | 2.25 | 12 | 氧化铥 | 1.75 |
| 4 | 氧化钕 | 2.18 | 13 | 氧化镱 | 1.75 |
| 5 | 氧化钐 | 1.95 | 14 | 氧化镥 | 1.67 |
| 6 | 氧化铕 | 1.85 | 15 | 氧化钇 | 1.85 |
| 7 | 氧化钆 | 1.67 | 16 | 荧光级氧化钇铕 | 1.62 |
| 8 | 氧化铽 | 1.83 | 17 | 氧化镨钕 | 1.87 |
| 9 | 氧化镝 | 1.75 | 18 | 稀土富集物 | 1.55 |

4.5 现有稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额

现有稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额限定值应符合表4的要求

表4

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属镧 | ≤1.32 | 6 | 金属镝 | ≤2.31 |
| 2 | 金属铈 | ≤1.15 | 7 | 镨钕合金 | ≤1.26 |
| 3 | 金属镨 | ≤1.27 | 8 | 钆铁合金 | ≤1.35 |
| 4 | 金属钕 | ≤1.15 | 9 | 镝铁合金 | ≤1.41 |
| 5 | 金属钐 | ≤3.25 | 10 | 混合稀土金属 | ≤1.67 |

4.6 新建稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额准入值

新建稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额准入值应符合表5的要求

表5

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属镧 | ≤1.25 | 6 | 金属镝 | ≤2.19 |
| 2 | 金属铈 | ≤1.10 | 7 | 镨钕合金 | ≤1.21 |
| 3 | 金属镨 | ≤1.17 | 8 | 钆铁合金 | ≤1.28 |
| 4 | 金属钕 | ≤1.09 | 9 | 镝铁合金 | ≤1.34 |
| 5 | 金属钐 | ≤3.09 | 10 | 混合稀土金属 | ≤1.59 |

4.7 稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额先进值

稀土金属冶炼企业单位产品能耗限额先进值应符合表6的要求

表6

| 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) | 序号 | 产品名称 | 综合能耗限额限定值/(tce/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属镧 | ≤1.15 | 10 | 金属镝 | ≤2.05 |
| 2 | 金属铈 | ≤1.05 | 11 | 镨钕合金 | ≤1.15 |
| 3 | 金属镨 | ≤1.07 | 12 | 钆铁合金 | ≤1.18 |
| 4 | 金属钕 | ≤1.02 | 13 | 镝铁合金 | ≤1.19 |
| 5 | 金属钐 | ≤2.95 | 14 | 混合稀土金属 | ≤1.37 |

5 能耗计算原则、计算方法和计算范围

5.1 计算原则

5.1.1 企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。不包括直接处置“三废”所消耗的能源。

5.1.2 企业报告期内的能源消耗量

企业报告期内的能源消耗量的计算，应符合式（1）：

（1）

式中：

EH——企业生产能耗；

E1——企业购入能量；

E2——库存能源减增量；

E3——外销能源量；

E4——生活用能量；

E5——工程建设耗能量。

5.1.3 能源实物量的计量

能源实物量的计量应符合《中华人民共和国计量法》、GB/T 3101和GB 17167的规定。

5.1.4 计算单位

企业生产能耗量、产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）、产品综合能耗量的单位：千克标准煤（kgce）、吨标准煤（tce）；

煤、焦炭、重油、生物质成型燃料的单位：千克（kg）、吨（t）；

电的单位：千瓦时（kW•h）；

蒸汽的单位：千克（kg）、吨（t）或千焦（kJ）、百万千焦（GJ）;

煤气、压缩空气、氧气的单位：立方米（m3）；

水的单位：吨（t）。

5.1.5 各种能源(包括生产耗能工质消耗的能源) 折算标准煤量方法

外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录 A。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算：企业能源转换自产时,按实际投入的能源实物量折算标准煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值应相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录 B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数。

5.1.6 余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标准煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”（或“含余热发电”）、“未扣回收余热”等字样。

5.1.7 其他

5.1.7.1 由同一生产线生产的稀土冶炼分离产品，当能源消耗不能分别计量时，各产品的耗能量以投入原来的稀土金属含量比例分摊。

5.1.7.2 企业自产的二次，能源及耗能工质，如蒸汽、新水、纯水、循环水、压缩空气等计入产品工艺能耗时，按企业转换每单位产出量实际消耗的能源品种实物量折算标准煤。

5.1.7.3 计入单位产品工艺能耗的水、蒸汽、电量（包括自发电）等，按国家统计部门规定的折算系数折算为标准煤。企业自发电的实际单位能耗与国家规定的单位能耗之间的差值，摊入企业产品的综合能耗。

5.1.7.4 计入单位产品工艺能耗的煤炭、焦炭、重油、煤气、天然气等，以实际的低位发热值折算为标准煤，无实测条件时，以供应单位提供的发热值或国家统计部门规定的折算系数折算为标准煤。

5.1.7.5 所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算量值上应保持一致。

5.1.7.6 设备停炉大修的能耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T2589的规定进行。

5.1.7.7 间接的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品。

5.1.7.8 计算工序单位产品能耗，应采用同一计划期内产出的合格产品产量。所有产品产量，均以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5.2 计算方法

5.2.1 工序(工艺)实物单耗的计算

工序(工艺)实物单耗按式（2）计算:

(2)

式中：

ES——某工序(工艺)的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨（kW·h/t）、立方米每吨(m3/t)；

MS——某工序(工艺)直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦时（kW·h）、立方米(m3 )；

PZ——某工序(工艺)产出的合格稀土冶炼分离产品（化合物）的总量，单位为吨（t）。

5.2.2 工序(工艺)能源单耗的计算

工序(工艺)能源单耗按式（3）计算：

(3)

式中：

EI——某工序(工艺)能源单耗，单位为吨标准煤每吨 (tce/t)；

EH——某工序(工艺)直接消耗的各种能源实物量折标准煤之和，单位为吨标准煤（tce）；

PZ——某工序(工艺)产出的合格稀土冶炼分离产品（化合物）的总量，单位为吨（t）。

注：该工序直接消耗的各种能源实物量折标准煤量之和为代数和。

5.2.3 工序（工艺）综合能源单耗的计算

工序（工艺）综合能源单耗按式（4）计算：

(4)

式中：

EZ——某产品综合能源单耗，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

EI——某产品工艺（工序）能源单耗，单位为吨标准煤每吨（tce/t）；

EF——某产品间接辅助能耗及损耗分摊量，单位为吨标准煤每吨（tce/t）。

5.3 计算范围

5.3.1 单一稀土氧化物

单一稀土氧化物的单位产品工艺能耗系指从稀土氧化物投入至产出合格的单一稀土氧化物所消耗的能源量与其合格产品产量之比，该计算方法适用于以萃取法提取单一稀土氧化物的企业。单一稀土氧化物合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

5.3.2 镨钕氧化物

镨钕氧化物的单位产品工艺能耗系指从稀土原料投入至产出符合产品标准的镨钕氧化物所消耗的能源量与其合格产品产量之比。该计算方法适用于以萃取法提取的镨钕氧化物的企业。镨钕氧化物合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

5.3.3 荧光级氧化钇铕

荧光级氧化钇铕的单位产品工艺能耗系指从稀土原料投入至产出符合产品标准的荧光级氧化钇铕所消耗的能源量与其合格产品产量之比。该计算方法适用于以萃取法提取的荧光级氧化钇铕的企业，荧光级氧化钇铕合格产品应符合相对应的最新版本所列质量标准。

5.3.4 稀土富集物

稀土富集物的单位产品工艺能耗系指从稀土原料投入至产出符合产品标准的稀土富集物所消耗的能源量与其合格产品产量之比。该计算方法适用于以萃取法提取的稀土富集物的企业。

6 节能管理与措施

6.1 节能基础管理

6.1.1 企业应建立节能考核制度，定期对稀土冶炼分离企业的各生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

6.1.2 企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3 企业应根据GB 17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2 节能技术管理

稀土冶炼分离企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地回收工序产生的能源。

附录A

- （资料性附录）

- 常用能源品种现行参考折标准煤系数

- 表 A.1

| 能 源 |  | 折标准煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 洗精煤 | 吨 | 0.9000 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 电力(当量值) | 万千瓦时 | 1.2290 | 吨标准煤/万千瓦时(tce/104kW·h) |
| 电力(等价值) | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |  |
| 煤气(热值为1250*4.1868 kJ/m3) | 万立方米 | 1.7860 | 吨标准煤/万立方米(tce/t) |
| 蒸汽 (98.1kPa饱和蒸汽) | 吨 | 0.0913 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 生物质废料用于燃料 | 吨 | 0.5 | 吨标准煤/吨(tce/t) |
| 注1：蒸汽折标准煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 注3：本附录中折标准煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 |  |  |  |

附录 B

- （资料性附录）

- 耗能工质能源等价参考值表

- 表B.1

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值/兆焦(MJ) | 折标准煤/千克标准煤 (kgce) |  |
| 1 | 液体 | 新水 | 吨 | 2.51 | 0.0857 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.23 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.17 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 氧气 | 立方米 | 11.72 | 0.4000 |  |
| 5 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.28 | 0.2143 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.72 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  | 立方米 | 19.66 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米 | 243.67 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克 | 60.92 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |